ICS

点击此处添加中国标准文献分类号                           DB51

四川省地方标准

# DB XX/ XXXXX—XXXX

公路泡沫轻质土应用技术规范

# 点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

征求意见稿

# XXXX - XX - XX 发布                           XXXX - XX - XX 实施

四川省市场监督管理局	发 布

目    次

前言

1   范围

2   术语和符号

3   材料和性能

4   配合比

5   设计

6   施工

7   质量检验和验收

附录

标准用词说明

规范性引用文件

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由四川省交通运输厅提出并归口。

本标准实施过程中，请将发现的问题和意见、建议反馈至四川省交通勘察设计研究院有限公司（地址：四川省成都市青羊区太升北路35号，联系电话：17721870563，电子邮箱：55255363@qq.com）,供修订时参考。

本标准由四川省交通勘察设计研究院有限公司负责具体解释工作。

主编单位：四川省交通勘察设计研究院有限公司

参编单位：交通运输部科学研究院、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、上海徽勋建设发展有限公司、中建三局集团有限公司、西南科技大学、河海大学、重庆交通大学、四川正基岩土工程有限公司、金堂波森特新材料有限公司、四川新科启路建设工程有限公司、重庆泰恒建筑科技有限公司

主要起草人：

本标准由四川省市场监督管理局首次发布。

公路泡沫轻质土应用技术规范

1  范围

为扩展泡沫轻质土在公路路基填筑场景下的应用范围，规范泡沫轻质土的设计、施工、统一质量检验验收标准，确保技术先进、安全可靠、经济合理，制定本标准。

本标准是在系统总结公路泡沫轻质土工程适应性科研成果及国内公路泡沫轻质土设计与施工经验的基础上结合四川地域特色编制而成。

本标准适用于四川省范围内公路工程领域的泡沫轻质土设计、施工及检验。

公路泡沫轻质土设计、施工、及验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1泡沫轻质土

用物理方法将发泡剂水溶液制备成泡沫群，并按一定比例加入到由水泥、水及可选添加材料制成的料浆中，经混合搅拌、现浇凝固成型后含有大量均匀封闭气孔的轻质材料。

2.1.2发泡剂

能产生气泡群的的表面活性材料。

2.1.3发泡液

发泡剂稀释后的液体。

2.1.4气泡群

发泡液产生的气泡群体。

2.1.5稀释倍率

发泡液与发泡剂的质量比。

2.1.6发泡倍率

气泡群与发泡液的体积比。

2.1.7气泡群密度

气泡群的单位体积质量。

2.1.8标准气泡柱

圆柱体高度直径比为1:1、体积为1L的标准气泡群。

2.1.9流动度

又称流值，表示泡沫轻质土流动性的量值，一般用圆筒法测量。

2.1.10掺合料

为了改善泡沫轻质土性能，调节泡沫轻质土强度等级，在泡沫轻质土拌合时掺入天然的或人工的能改善泡沫轻质土性能的矿物质粉料。

2.1.11浆体沉降距

新拌泡沫轻质土静置前后浆体沉降的高度差。

2.1.12体积吸水率

泡沫轻质土在标准环境中封闭养护28d后，在（20±5）℃的恒温水槽中，先加水至试件高度的1/3，保持24h；再加水至试件高度的2/3，保持24h；最后加水高出试件30mm以上，保持24h后试件最大吸水体积占浸水前试件体积的百分率。

2.1.13湿容重

新拌泡沫轻质土的单位体积重量，也叫湿重度。

2.1.14表干容重

标准试件的单位体积重量。

2.1.15饱水容重

标准试件浸水72h的单位体积重量。

2.1.16抗压强度

标准试件的无侧限抗压强度。

2.1.17饱水抗压强度

标准试件浸水72h的无侧限抗压强度。

2.1.18气泡率

泡沫轻质土中，泡沫体积占泡沫轻质土总体积的百分比。

2.1.19泡沫泌水率及标准泡沫泌水率

泡沫生成后的规定时间内，因离析、破裂形成的液体质量占初始泡沫总质量的百分比。本标准规定：泡沫生成后1h的泌水率为标准泡沫泌水率。

2.1.20干热河谷

指具备高温、低湿两种基本属性河谷带状区域的总称，本标准亦指具备以上两种属性的其余区域。

2.2 符号

γ   ⸺⸺湿容重；

γs  ⸺⸺饱水容重；

γa  ⸺⸺表干容重；

Ec	⸺⸺泡沫轻质土的弹性模量；

qu	⸺⸺泡沫轻质土的抗压强度；

qk	⸺⸺抗压强度标准值；

qs	⸺⸺饱水抗压强度；

ρf	⸺⸺气泡群密度；

ε	⸺⸺泡沫泌水率；

p	⸺⸺气泡率；

λ	⸺⸺流动度；

ꞷ	⸺⸺体积吸水率。

- 3 材料和性能

3.1 原材料

3.1.1 一般规定

- 1 泡沫轻质土所用原材料不应对人体、生物与环境造成有害影响，所涉及与生产、使用有关的安全与环保要求应符合我国相关国家标准和规范的规定；

- 2 原材料技术指标及检验应符合相关规范的要求；

3 不同品种（规格）、等级、厂家（产地）、出厂日期的原材料不得混存、混用，同一配合比应采用同厂家、同产地、同规格、同等级的原材料。

3.1.2水泥

1 水泥宜采用强度等级为42.5级的通用硅酸盐水泥，其性能应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定。当泡沫轻质土有快硬要求时，水泥应采用符合《硫铝酸盐水泥》GB 20472标准的快硬水泥；

2 有侵蚀性介质作用时，应结合防腐措施按设计要求选用。

条文说明：水泥是制作泡沫轻质土的主要原材料。在工程应用中，一般采用通用硅酸盐水泥。当有快硬要求和其他用途时，可选用快硬水泥或特殊水泥，且应符合相应的技术标准要求。一般情况下，泡沫轻质土强度随水泥标号增加而提高，但高于42.5级的水泥提高幅度并不明显。

3.1.3发泡剂

1 发泡剂宜采用合成类高分子表面活性剂，发泡剂外观应均匀，常温条件下无异物析出或沉淀，无异味或刺激性气味，对环境无不良影响。

2 发泡剂性能试验应符合本标准附录A的规定，试验测定的气泡群质量应符合下列规定：

1） 标准气泡群密度为48kg/m3～52kg/m3；

2） 标准气泡柱静置1h的沉降距不应大于5mm；

3） 标准气泡柱静置1h的泌水率不应大于40%；

4） 发泡产生的气泡群大小均匀且细密，直径应小于1.0mm。

条文说明：泡沫轻质土的发泡剂性能直接影响泡沫质量，进而影响泡沫轻质土质量。衡量发泡剂性能的检验方法主要有泌水率试验和消泡试验，前者表征了泡沫在空气中的稳定性，后者表征了泡沫在水泥浆中的稳定性，两者共同反应了发泡剂的性能。性能优良的发泡剂，其在空气中和水泥浆中的稳定性高，表现为泌水率低、消泡试验确定的湿容重增加率低。只有低泌水率、湿容重低增加率的发泡剂，制备的泡沫轻质土才有可能实现质量稳定性和均匀性。

发泡剂的稳定性是保证气泡在泡沫轻质土中稳定性的前提。为保证发泡剂性能测试结果具有可比性，本条文规定了用于测试发泡剂性能的标准气泡群的密度为48kg/m3～52kg/m3, 采用标准气泡柱1h沉降距和1h泌水率作为气泡稳定性的评价指标。行业标准《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》CJJ/T 177 中要求标准气泡柱静置1h泌水量不大于25mL，折算成泌水率为50%。由于标准气泡柱密度有允许偏差范围，因此用泌水率比泌水量更准确。且随着发泡剂技术的发展，为了体现技术的进步，结合近年来对行业发泡剂检测数据的汇总，将发泡剂的泌水率技术指标提高为40%。

3 发泡剂应具有与水泥良好的相容性。发泡剂与水泥的相容性试验按附录B进行，两者的相容性应符合下列规定：

1） 新拌泡沫轻质土静置1h的湿容重与初始湿容重差不应大于0.5kN/m3；

2） 新拌泡沫轻质土静置1h浆体沉降距不应大于10mm。

条文说明：行业标准《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》CJJ/T 177采用适应性实验评价气泡在泡沫轻质土中的稳定性。其测试方法是将新拌泡沫轻质土静置1h后重新拌合，并测试湿容重与初始湿容重的差值表示泡沫在拌合物中的稳定性。这种测试方法与现场施工情况是不吻合的。本标准借鉴砂浆分层度试验设计了发泡剂与水泥的相容性试验，采用砂浆分层度筒，测试静置1h后，分层度筒下部浆体的容重与初始容重的差值，表示泡沫在拌合物中的稳定性。相容性试验与现场情况吻合性更好，因为气泡在拌合物中破裂后会以浆体的形式沉淀在底部而导致容重增加；同时气泡的破裂也会导致拌合物沉降，拌合物沉降距越大，说明破泡越严重，发泡剂与水泥的相容性越差。

4 发泡剂其它性能及试验方法应符合现行《泡沫混凝土用泡沫剂》JC/T 2199的有关规定，保质期应大于12个月，应在保质期内使用。

条文说明：发泡剂是制作泡沫轻质土的关键材料，发泡剂的种类和质量好坏直接影响到泡沫轻质土的品质。目前，市场上的发泡剂主要有界面活性系列、蛋白质系列及树脂肥皂系列三种，前面两种应用较多。其中，表面活性剂类发泡剂性能更稳定，效果更好。

发泡剂应具有与水泥良好的相容性，才能确保气泡在泡沫轻质土中的稳定性。为了与现场施工情况相吻合，本标准借鉴《气泡混合轻质土应用技术标准》DBJ50T-321中发泡剂与水泥的相容性试验，采用砂浆分层度筒，测试静置1h后，分层度筒下部浆体的容重与初始容重的差值，表示泡沫在拌合物中的稳定性，并提出了相容性试验的2个指标，即静置1h容重差和浆体沉降距，用于评价气泡群在水泥浆体中的稳定性，即发泡剂与水泥的相容性。相容性的测试采用P.O42.5等级水泥，当对试验结果有争议时，以基准水泥的试验结果为准。

3.1.4水

施工用水应符合现行《混凝土用水标准》JGJ 63的规定，且温度应不低于5℃。

条文说明：条文中的水包括拌合用水、稀释用水。水的选用一般以不影响泡沫轻质土强度和耐久性为原则，可采用饮用水、自来水、河水等，不宜采用油污水、海水、含泥量大的水。

3.1.5外加剂

- 1 泡沫轻质土掺入早强剂、防冻剂、憎水剂等外加剂时，外加剂的使用应符合现行《混凝土外加剂》GB 8076与《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的要求；

2 外加剂使用前应进行效果试验，确认对泡沫轻质土无不良影响。

3.1.6 掺合料

- 1 掺合料应满足相关规范要求，使用前应进行效果试验，确认对泡沫轻质土无不良影响；

2 泡沫轻质土添加掺和料总量应进行配合比试验且满足设计要求；

3 细集料最大粒径不宜大于4.75mm；

4 粉煤灰应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的有关规定；

5 磨细矿渣粉应符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定。

条文说明： 细集料粒径不宜大于4.75mm是指方孔筛直径。经过多次试验数据显示，当细集料掺量超过30%时，泡沫轻质土性能显著降低，为此建议细集料掺量不宜大于30%，如超过时应通过试验确定。根据当地材料供应情况，可在泡沫轻质土中掺加粉煤灰、磨细矿渣粉、石灰石粉等材料；外加剂可选择减水剂等。

3.1.7辅助材料

- 1 镀锌铁丝网用的钢丝直径不宜小于3.2mm，孔径不宜大于100mm；

条文说明：由于泡沫轻质土大体积浇筑后在固结过程中易出现干缩裂缝，采用铁丝网可以抑制裂缝产生，同时补强填筑体。铁丝直径太细不利于抵抗锈蚀。网格孔径过大不利于抗裂。

- 2 沉降缝之间的填缝材料宜采用20mm～30mm厚的聚苯乙烯板、10mm～20mm厚的涂沥青木板、木夹板或沥青麻絮；

3 HDPE防渗土工膜的技术性能应满足表3.1.7要求。

表3.1.7 HDPE防渗土工膜的技术性能指标

| 序号 | 技术性能 | 规定值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 膜厚(mm) | ≥0.3，＜0.6 |
| 2 | 幅宽(m) | ≥3.0 |
| 3 | 渗透系数(cm/s) | ≤10-11 |
| 4 | 纵横拉伸强度(MPa) | ≥17 |
| 5 | 纵横断裂伸长率(%) | ≥450 |
| 6 | 直角撕裂强度(N/mm) | ≥80 |
| 7 | 搭接宽度(cm) | ≥5.0 |
| 8 | 搭接方式 | 热焊 |

4 在泡沫轻质土路基填筑体中掺加的纤维长度不宜超过20mm，纤维的种类宜选择聚丙烯纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维等。

3.2性能

3.2.1 泡沫轻质土的容重等级按湿容重划分，湿容重按附录C湿容重试验要求进行试验且允许偏差范围应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1 容重等级

| 容重等级 | 湿容重γ（kN/m³） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 允许偏差范围 |
| W3 | 3.0 | 2.5＜𝛾≤3.5 |
| W4 | 4.0 | 3.5＜𝛾≤4.5 |
| W5 | 5.0 | 4.5＜𝛾≤5.5 |
| W6 | 6.0 | 5.5＜𝛾≤6.5 |
| W7 | 7.0 | 6.5＜𝛾≤7.5 |
| W8 | 8.0 | 7.5＜𝛾≤8.5 |
| W9 | 9.0 | 8.5＜𝛾≤9.5 |
| W10 | 10.0 | 9.5＜𝛾≤10.5 |
| W11 | 11.0 | 10.5＜𝛾≤11.5 |

注：28d标准养护的表干容重不大于湿容重。

条文说明：泡沫轻质土湿容重因环境变化、原材料性能及试验过程中的操作误差等原因而产生波动。湿容重越小，气泡含有量越多，在同等体积条件下，湿容重变化率越大；反之，湿容重变化率则越小。根据以往工程经验和试验数据，湿容重允许偏差宜统一按±0.5kN/m3控制。

3.2.2泡沫轻质土的强度等级按抗压强度标准值划分，表干试件抗压强度的等级采用符号 CF 表示，按 100mm×100mm×100mm 立方体单轴抗压强度标准值进行划分，抗压强度标准值和样本最小值按表3.2.2中的规定执行。

表3.2.2 泡沫轻质土抗压强度等级

| 强度等级 | 抗压强度标准值qk（MPa） | 抗压强度qu（MPa） |  | 饱水抗压强度代表值qs（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每组代表值 | 每组最小值 |  |
| CF0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.27 |
| CF0.4 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.36 |
| CF0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.45 |
| CF0.6 | 0.60 | 0.60 | 0.51 | 0.54 |
| CF0.7 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.63 |
| CF0.8 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.72 |
| CF0.9 | 0.90 | 0.90 | 0.77 | 0.81 |
| CF1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.90 |
| CF1.2 | 1.20 | 1.20 | 1.02 | 1.08 |
| CF1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.28 | 1.35 |
| CF2.5 | 2.50 | 2.50 | 2.13 | 2.25 |
| CF3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.55 | 2.70 |
| CF5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.25 | 4.50 |
| CF7.5 | 7.50 | 7.50 | 6.38 | 6.75 |
| CF10.0 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 9.00 |

注：抗压强度为龄期28d、边长100mm的立方体抗压强度。

条文说明：泡沫轻质土试件尺寸是参照国外相关标准和现行国家标准《蒸压加气混凝凝土性能试验方法》GBT-11969 的规定执行，其抗压强度标准值为标准试件100mm×100mm×100mm的立方体，在 20℃±2℃、相对湿度大于95%的标准养护条件下，采用塑料薄膜密封养生至28d龄期，按标准试验方法测得的表干试件无侧限抗压强度值。试件的强度测试值与试件的含水状态有关，为使强度测试结果具有可比性，测试应采用表干试件。

为区别普通混凝土强度等级符号，条文中规定了的强度等级采用符号CF与抗压强度标准值来表示，抗压强度标准值即为此强度等级的规定值。

与普通混凝土一样，泡沫轻质土材料同样存在非均质性和数据的离散性问题，为此本标准参照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081中数据处理方法，按3块试件为一组试件，进行抗压强度标准值计算。抗压强度的每块最小值是按抗压强度标准值的85%取值，每组代表值按抗压强度标准值取值。

3.2.3 泡沫轻质土的体积吸水率ꞷ按表3.2.3划分为7个等级，采用符号WV表示。

表3.2.3 泡沫轻质土体积吸水率性能要求

| 等级 | WV5 | WV10 | WV15 | WV20 | WV25 | WV30 | WV35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积吸水率ꞷ（%） | ꞷ≤5 | 5＜ꞷ≤10 | 10＜ꞷ≤15 | 15＜ꞷ≤20 | 20＜ꞷ≤25 | 25＜ꞷ≤30 | 30＜ꞷ≤35 |

3.2.4 流动度

新拌泡沫轻质土的流动度宜控制在180mm±10mm。在配合比试配时，应充分考虑泵送距离、气温等条件选择适当的流动度。泡沫轻质土路堤填筑中，在泵送距离较短或施工温度较低时，流动度可取偏差范围的小值，一般可取170mm～180mm，反之可取180mm～190mm。流动度试验按附录 D 执行。

3.2.5 在冻融环境中填筑泡沫轻质土时，抗冻性指标可按现行国家标准《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969试验确定。

条文说明：泡沫轻质土有抗冻要求时，其抗冻性应符合抗压强度损失率不大于10%、质量损失率不大于5%的性能要求。

3.2.6 在干湿循环环境中填筑泡沫轻质土时，干湿循环耐久性指标可按现行国家标准《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969试验确定。

条文说明：试验表明，掺加细集料对干湿循环环境中泡沫轻质土的干湿循环耐久性不利，主要影响深度为路基填料顶层0.6m左右。为此，在干热河谷地区，顶层0.8m范围内泡沫轻质土不宜掺加砂性土等细集料配料，其强度宜大于0.8MPa。

3.2.7 在低气压环境中拌制泡沫轻质土时，当泡沫轻质土内外气压一致时，可不考虑低压环境对新拌泡沫轻质土性能产生的影响；当内外存在气压差时，泡沫轻质土性能指标宜通过试验确定。

条文说明：通过对不同低压环境下新拌泡沫轻质土进行微观和宏观性能测试，试验数据表明，当内外气压一致时，忽略试验误差，泡沫轻质土内部结构基本一致，28d抗压强度测试值相差不大；当存在气压差时，新拌泡沫轻质土在压力差作用下，气泡体积急剧膨胀，28d抗压强度测试值急剧下降，且下降幅度随气压差的增大而提高。

4 配合比

- 4.1 一般规定

- 4.1.1 泡沫轻质土配合比设计应包括配合比计算、试配及调整。

- 条文说明：泡沫轻质土的配合比设计应根据设计和施工工艺要求，在配合比计算的基础上，通过试配及调整，使泡沫轻质土满足设计和施工要求的流动度、湿容重、抗压强度。由于泡沫轻质土的用水量、胶凝材料用量既影响拌合物流动度，也影响湿容重和抗压强度，宜通过试算试拌以同时满足流动度、湿容重、抗压强度的要求。

- 4.1.2 泡沫轻质土配合比设计应采用工程实际使用的原材料进行试配。试配前，应按本标准的要求对原材料进行检验。

- 条文说明：在配合比试配前，应对原材料进行检测，保证用于配合比设计的原材料符合质量标准要求；通过试配保证用于工程的原材料之间具有良好的相容性。

- 4.1.3 泡沫轻质土配合比设计应满足湿容重、流动度、抗压强度的要求，必要时还应考虑材料性能的其他特殊要求（如弹性模量、抗冻性等）。湿容重、流动度、抗压强度应符合下列规定：

1 湿容重应符合本标准3.2.1的规定；

2 流动度宜为180mm±10mm；

3 泡沫轻质土的设计强度不大于1.OMPa时，试配强度应为设计强度的1.1倍；设计强度大于1.OMPa时，试配强度应为设计强度加0.05MPa。试配7d龄期抗压强度应在合格标准的50%内。

条文说明：湿容重、流动度及抗压强度说明：

（1）湿容重是划分泡沫轻质土容重等级的依据，试配试验实测的湿容重应控制在容重允许偏差范围内，以保证泡沫轻质土的轻质性。

（2）流动度是保证泡沫轻质土浇筑质量的重要技术指标，为保证浇筑体质量，本标准规定流动度以出料口流动度为控制指标。出料口的流动度应根据泵送距离等确定，并应按附录B进行相容性试验以保证满足流动度要求的前提下，拌合物具有良好的稳定性。

（3）泡沫轻质土从材料特性来说具有非均质性，强度的测试值会产生波动和偏差，为保证浇筑体的强度满足设计要求，试配强度应在强度设计标准值的基础上，予以适当提高。

- 4.1.4 泡沫轻质土配合比设计成果应包含湿容重、流动度、抗压强度、表干容重和饱水容重等参数。

- 4.2 配合比计算

- 4.2.1 配合比中各种材料的用量计算应符合下列公式的规定：

mcρc+mwρw+mfρf+msρs+mmρm=1                                 （5.2.1-1）

mc+mw+mf+ms+mm=100γ                                 （5.2.1-2）

式中：mc——每立方米泡沫轻质土的水泥用量（kg）；

ρc——水泥密度（kg/m³）,取3100kg/m³；

mw——每立方米泡沫轻质土的用水量（kg）；

ρw——水的密度（kg/m³）,取1000kg/m³；

mf——每立方米泡沫轻质土的气泡群用量（kg）；

ρf——气泡群密度（kg/m³）,取50kg/m³；

ms——每立方米泡沫轻质土的细集料用量（kg）；

ρs——细集料密度（kg/m³），只采用细砂时，取2600kg/m3；

mm——每立方米泡沫轻质土的掺合料用量（kg）；

ρm——掺合料密度（kg/m³）。

条文说明：泡沫轻质土配合比设计采用体积法进行计算，配合比用1m³泡沫轻质土材料用量表示。

- 4.2.2 当需要掺加细集料、掺合料和外加剂等添加材料时，每立方米泡沫轻质土的细集料、掺合料及外加剂等掺量应按设计指标和水胶比要求，通过试验确定。

- 4.2.3 每立方米泡沫轻质土的胶凝材料用量按式4.2.3计算。

- B=mc+mm=mwWB                                           （4.2.3）

- 条文说明：泡沫轻质土的胶凝材料可以单独釆用水泥，也可釆用水泥加掺合料。掺合料的掺量宜根据同时满足强度、容重的要求确定。

- 4.2.4 泡沫轻质土的水胶比WB取值应符合下列规定：

1 未掺外加剂时，水胶比应按0.55～0.65选取；

2 掺入外加剂时，水胶比应通过试验确定，无试验数据时，宜按0.20～0.55选取。

条文说明：一般情况下，水胶比按0.55～0.65选用。当釆用低水胶比时，可掺入减水剂，水胶比可根据强度要求，通过试验确定。

- 4.2.5 每立方米泡沫轻质土的用水量宜按拌合物流动度确定；当制备高强度等级泡沫轻质土需采用低水胶比时，可加入减水剂调整拌合物流动度。每立方米泡沫轻质土的用水量应按下式计算：

mw=WBmc+mm                                                     （4.2.5）

式中：WB——每立方米泡沫轻质土的水胶比。

- 4.2.6 每立方米泡沫轻质土的气泡群体积量应按下式计算:

Vf=10001−mcρc+mwρw+mfρf+msρs+mmρm                                     （5.2.6）

式中：Vf——每立方米泡沫轻质土的气泡群体积量（L）。

- 4.3 配合比试配

- 4.3.1 配合比试配应在计算配合比的基础上进行，宜通过调整计算配合比中的各种材料用量，直到新拌泡沫轻质土的性能满足设计和施工要求。

- 4.3.2 新拌泡沫轻质土试样宜采用搅拌机拌制。搅拌机应符合现行行业标准《混凝土试验用搅拌机》JG 244的规定，每盘试配的最小搅拌量不宜小于搅拌机额定搅拌量的1/4。

- 条文说明：条文规定了配合比试配的常用拌制方法，当搅拌量太少或条件不允许时，可采用手工拌制进行试拌。

- 4.3.3 试配试验可参考表4.3.3-1、4.3.3-2、4.3.3-3进行。

- 表4.3.3-1配合比参考表

| 强度等级 | 每立方单位用量（kg） |  |  | 湿容重 （kN/m³） | 流动度 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥 | 掺合料 | 水 |  |  |
| CF0.5 | 275 | 0 | 229 | 5.04 | 180±10 |
| CF0.5 | 238 | 119 | 281 | 6.38 |  |
| CF0.6 | 286 | 0 | 236 | 5.22 |  |
| CF0.6 | 248 | 124 | 290 | 6.62 |  |
| CF0.6 | 207 | 207 | 315 | 7.29 |  |
| CF0.8 | 315 | 0 | 252 | 5.67 |  |
| CF0.8 | 272 | 136 | 313 | 7.21 |  |
| CF0.8 | 221 | 221 | 332 | 7.74 |  |
| CF0.8 | 184 | 368 | 398 | 9.50 |  |
| CF1.0 | 334 | 0 | 262 | 5.96 |  |
| CF1.0 | 290 | 145 | 326 | 7.61 |  |
| CF1.0 | 234 | 234 | 346 | 8.14 |  |
| CF1.0 | 195 | 390 | 414 | 1.00 |  |
| CF1.2 | 353 | 0 | 264 | 6.17 |  |
| CF1.2 | 306 | 153 | 329 | 7.88 |  |
| CF1.2 | 247 | 247 | 351 | 8.45 |  |
| CF1.2 | 206 | 412 | 427 | 1.05 |  |

- 表4.3.3-2配合比参考表（固废利用）

| 强度 等级 | 每立方单位用量（kg） |  |  |  | 湿重度 （kN/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥 | 具有潜在水硬性废渣材料 | 激发剂 | 水 |  |
| CF0.8 | 105 | 230 | 30 | 210 | 6.80 |
| CF1.0 | 110 | 235 | 30 | 225 | 7.05 |
| CF1.5 | 120 | 265 | 40 | 250 | 8.45 |
| CF3.0 | 560 | 220 | 20 | 400 | 10.55 |
| CF3.5 | 400 | 360 | 40 | 400 | 11.15 |
| CF3.5 | 240 | 500 | 60 | 400 | 11.60 |
| CF4.0 | 0 | 720 | 80 | 400 | 12.20 |

- 注：1.具有潜在水硬性废渣材料包括炼铁、炼钢等金属冶炼产生的废渣，以及磷化工等化工生产产生的废渣等；

- 2.激发剂可以选择碱性激发剂、硫酸盐激发剂等。

- 表4.3.3-3配合比参考表（固废利用）

| 强度 等级 | 每立方单位用量（kg） |  |  |  | 湿重度 （kN/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥 | 火山灰废渣材料 | 激发剂 | 水 |  |
| CF0.8 | 115 | 225 | 40 | 220 | 6.60 |
| CF1.0 | 125 | 240 | 45 | 235 | 6.95 |
| CF1.4 | 140 | 260 | 55 | 260 | 8.20 |
| CF3.0 | 150 | 720 | 60 | 650 | 10.02 |
| CF3.0 | 200 | 680 | 50 | 650 | 11.20 |
| CF3.5 | 450 | 450 | 30 | 650 | 9.95 |
| CF5.0 | 300 | 600 | 30 | 650 | 12.05 |

- 注：激发剂可以选择碱性激发剂、硫酸盐激发剂等。

- 4.3.4 拌制好泡沫轻质土试样后，应立即制作试件，并应符合下列规定：

1每种配合比至少应制作一组试件；

2新拌泡沫轻质土试样应装满试模并略高于试模顶面，并应采用保鲜膜覆盖；

3初凝前,应先沿试模顶面刮平试件；拆模后,应将试件在20℃±2℃条件下保鲜袋密封养生至28d。

- 4.3.5 配合比的强度和容重试验应符合下列规定：

- 1 应至少采用3个不同的配合比。其中一个配合比应为按本标准要求计算的配合比，另外2个配合比的泡沫掺量宜在计算配合比基础上分别增加和减少5L～10L，同时相应调整水泥浆用量；或其中一个配合比应为按本标准要求计算的配合比，另外2个配合比的水泥用量宜在计算配合比基础上分别增加和减少10kg，同时相应调整气泡掺量。

- 2 应分别按本标准附录C、附录D的规定检验湿容重、流动度，作为相应配合比的新拌泡沫轻质土性能指标。试验结果应填写配合比设计报告，并应符合本标准附录C表C.0.5的要求；

- 3 应分别按本标准附录E、附录F的规定检验表干容重、强度指标，试验结果宜填写配合比设计报告，并应符合本标准附录F表F.0.4的要求。

- 条文说明：行业标准《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》CJJ/T 177中调整泡沫轻质土强度时采用调整水泥用量的方式。但近年来对泡沫轻质土配合比设计的数据表明，在泡沫轻质土中，水胶比的影响小于泡沫掺量的影响，因此在试拌过程中采用改变泡沫掺量的方法更合理。

- 4.4 配合比调整

4.4.1 应根据本标准第5.3.5条的试配试验结果，在试拌配合比的基础上调整胶凝材料的用量、标号或品牌等，重新进行试配试验，确定设计配合比。

4.4.2 施工单位可根据常用材料设计出常用的配合比备用，并应在使用过程中予以验证或调整。

- 5 设计

5.1 基本规定

5.1.1 泡沫轻质土设计前，应全面调查工程所在地自然条件、工程地质条件和地下构件，全面搜集工程区域的地质、水文、地形、地貌、气象、地震等资料，了解地下涵洞、管线等埋设情况；设计及材料选择时，应考虑与工程相匹配，遵循安全性、耐久性、适用性和经济性的原则。

条文说明：本条文明确了泡沫轻质土的设计原则。安全性是指强度、填筑体的抗滑抗倾覆稳定性和包括地基在内的整体稳定性等要求。适用性体现在泡沫轻质土的用途上。泡沫轻质土的主要优势在于轻质、自密实、自立和良好施工性，适合于需要减少荷重或土压力的软土路堤、加宽路堤、高陡路堤、桥梁减跨、结构物背面及地下管线、狭小空间等填筑工程。经济性是指泡沫轻质土的容重、强度和良好施工性，设计时应在满足上述原则的前提下选择合理的容重等级和强度等级。

5.1.2设计应根据使用功能要求和环境条件具体明确泡沫轻质土的湿容重等级、抗压强度和其他性能指标，并做好地表水和地下水的处治设计。

5.1.3 在公路工程中，泡沫轻质土可用作需减少路堤容重或土压力的路基填料，其应用范围包含但不局限于软土路基、陡坡路堤、浸水路堤、路基拼宽、三背回填、卸荷减载、冻土路基、盐渍土路基、风沙路基、滨海路基和黄土路基等场景。

5.1.4 设计应根据使用目的、荷载等级、地形地质条件、环境条件及路基几何参数特点，通过技术经济综合论证，合理选择泡沫轻质土的结构与断面形式，确定材料设计参数。

5.1.5泡沫轻质土用于路基填筑时，车辆荷载不得直接作用在泡沫轻质土填筑体顶面，泡沫轻质土填筑体顶面距路基设计标高埋深不应低于0.6m。

5.1.6 泡沫轻质土设计项目应包括性能设计、结构设计和附属工程设计，并进行相应的设计计算。主要设计内容与设计指标应符合表5.1.6的规定。

表5.1.6 主要设计内容与设计指标

| 设计目标 | 设计项目 | 主要设计内容 | 主要设计指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减小路基 容重或土 压力 | 性能设计 | 确定物理力学指标 | 湿容重、抗压强度、弹性模量、抗腐蚀性、抗冻性 |
|  | 结构设计 | 断面设计和衔接设计 | 路基整体强度验算、抗滑动稳定性验算、抗倾覆稳定性验算、抗浮验算、沉降验算、结构上覆荷载验算 |
|  | 附属工程设计 | 面板、抗滑锚固、补强 | - |
| 空洞、狭小空间填充或管线回填 | 性能设计 | 确定物理力学指标 | 湿容重、抗压强度 |
|  | 结构设计 | 断面设计 | 以填充饱满为原则 |
| 保温隔热 | 性能设计 | 确定物理力学指标 | 湿容重、抗压强度、弹性模量、抗冻性 |
|  | 结构设计 | 断面设计和衔接设计 | 路基整体强度验算 |

5.1.7泡沫轻质土填筑体在各个方向上均不得外露。

条文说明：泡沫轻质土如直接暴露使用，在风雨雪温差等自然因素的影响下，会出现严重的风化损毁，其强度下降幅度可达60%～80%，而且会出现剥落现象，故设计时，不得直接暴露使用。

5.1.8受酸碱影响的泡沫轻质土路基不得掺加砂性土。

条文说明：室内试验和现场试验证明，在干湿循环、冻融循环环境影响下，泡沫轻质土中掺加砂性土能够满足路基性能要求。

5.1.9当泡沫轻质土用于路基填筑、三背回填时，砂性土掺量不宜超过32%。

条文说明：砂性土的增加，促使泡沫轻质土材料特性从脆性到延性转变。当砂性土掺量小于32%时，泡沫轻质土的抗压强度随砂性土掺量的增加呈线性降低；当掺量超过32%时，其影响显著，此时泡沫轻质土孔隙率明显增大。

5.1.10泡沫轻质土拌制过程中，水胶比宜为0.45～0.65，不宜大于0.65。

条文说明：水胶比大于0.65时，泡沫轻质土抗压强度不够，工程中水胶比在0.45～0.65较为合适。

5.1.11当外部环境对混凝土有腐蚀作用时，应通过泡沫轻质土耐久性试验确定专项设计方案。

条文说明：各环境类型对混凝土结构腐蚀性评价可参照《岩土工程勘察规范》GB 50021相关条款进行判断，综合评价为中等、强腐蚀时，应进行耐久性专项研究。

5.1.12泡沫轻质土路基应做好防排水设计，泡沫轻质土填筑体顶部应设置防水层，底部宜设置排水垫层，并结合需要设置排水盲沟和泄水孔。

5.1.13泡沫轻质土用于路基填筑时，应根据公路等级、荷载条件、填筑部位合理确定容重等级和抗压强度等级，并应符合表5.1.13的规定。泡沫轻质土的施工最小湿容重不应小于3.0kN/m³，施工最大湿容重不宜大于11.0kN/m³，最小抗压强度不应小于0.4Mpa。

表5.1.13 用于路基填筑的泡沫轻质土性能指标

| 路基部位 |  | 高速公路、一级公路 |  | 二级及二级以下公路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 湿容重等级 | 抗压强度 | 湿容重等级 | 抗压强度 |
| 路床 | 轻、中等及重交通 | ≥W5 | ≥CF0.8 | ≥W5 | ≥CF0.8 |
|  | 特重、极重交通 | ≥W6 | ≥CF1.0 |  |  |
| 上路堤、下路堤 |  | ≥W5 | ≥CF0.6 | ≥W4 | ≥CF0.5 |
| 地基土置换 |  | ＞W3 | ＞CF0.4 | ＞W3 | ＞CF0.4 |

注：1.抗压强度为龄期28d、边长100mm的立方体抗压强度。

2.表中湿容重等级和抗压强度取值未考虑浸水条件和冻融循环条件。

3.地基土置换最小湿容重等级未考虑浸水场景，如应用在浸水场景下最小湿容重等级不应小于W6。

条文说明：用于路基填筑时，《公路路基设计规范》JTG D30对不同部位规定了最小强度要求。本条文是依据《公路路基设计规范》JTG D30及《气泡轻质土填筑工程技术标准》CJJ/T 177的规定，同时参考了其他省市地方标准相关条款，并考虑安全系数，提出了用于不同路基填筑部位的最小抗压强度要求。

一般情况下，用于路基填筑是为了减少荷重或土压力，本条文规定了用于路基填筑的最小强度等级。

5.1.14泡沫轻质土中气泡群用量越多，其容重等级越小，抗压强度越低。为保证同时满足容重等级和强度等级要求，设计时容重等级和强度等级可参考表5.1.14选取。

表5.1.14 容重等级与强度等级参考对应表

| 容重等级 | 湿容重𝛾（kN/m³） | 参考对应强度等级 |
| --- | --- | --- |
| W3 | 3.0 | CF0.3～CF0.5 |
| W4 | 4.0 | CF0.5～CF0.7 |
| W5 | 5.0 | CF0.6～CF1.0 |
| W6 | 6.0 | CF0.8～CF1.5 |
| W7 | 7.0 | CF1.2～CF2.0 |
| W8 | 8.0 | CF1.5～CF3.0 |
| W9 | 9.0 | CF1.5～CF4.0 |
| W10 | 10.0 | CF1.5～CF6.0 |
| W11 | 11.0 | CF1.5～CF10.0 |

条文说明：结合泡沫轻质土在实际工程中的应用，同时考虑到随着泡沫轻质土在工程中的应用范围日益扩大，目前发泡剂性能和配合设计水平均有了较大的提高，对于工程上常用的W5容重等级的泡沫轻质土对应强度等级作了适当的提高；对于W7～W11，要达到行业标准《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》 CJJ/T 177中对应的强度等级，从配合比设计上通过提高单方混合料水泥用量技术上没有问题，但在实际施工过程中因水泥用量增加、水化热导致的内部温升过大而产生填筑体爆裂的风险较大，因此对于容重等级W7～W11对应的强度等级作了适当的调减；本标准中未规定W12以上容重和强度等级泡沫轻质土，原因是过高的容重和强度等级，对于公路工程而言，从技术经济角度上泡沫轻质土已不具有优势。

5.1.15当泡沫轻质土用途为非保温隔热功能时，其填筑高度不宜小于1.0m；除空洞充填、管线回填、冻土保温隔热工程外，泡沫轻质土单次浇筑厚度宜为0.3～0.5m，不得超过1.0m；当填筑高度大于3.0m时，在纵横向上与常规填土交界面处宜设置台阶过渡，沿路基纵向台阶宽度不宜小于2.0m，沿路基横向台阶宽度不宜小于1.0m；当填筑高度大于5m或背面为陡坡时，填筑体横向顶部外侧预留宽度宜为0.3m～0.8m；泡沫轻质土直立填筑高度超过10m时，宜设置分级；非必要情况下，泡沫轻质土直立填筑高度不宜大于20m。一般断面尺寸宜按表5.1.15确定。

表5.1.15 断面尺寸要求

| 设计内容 | 高速公路、一级公路 | 二级及二级以下公路 | 应急工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填筑高度 | 1.0m～20.0m | 1.0m～20.0m | ≤36m | 空洞充填、管线回填工程除外 |
| 底面宽度 | ≥2.0m | ≥2.0m | ≥2.0m |  |
| 台阶宽度 | 纵向≥2.0m 横向≥1.0m | 纵向≥2.0m 横向≥1.0m | ≥0.8m | 填筑高度超过3m设置 |
| 预留宽度 | 0.5m～0.8m | 0.3m～0.5m | 0.3m～0.5m | 预留宽度指路基横向宽度 |

注：1.本表不适用于软土路基段填筑，该场景下应结合软土路基处治方案、沉降验算、倾覆验算确定。

2.应急工程指横向空间受限时的路基抢险工程，该场景下应进行整体抗倾覆、抗滑设计。

条文说明：在泡沫轻质土固化之前，气泡处于独立、分散、游离状态，容易受挤压而消泡，并影响浇筑的质量，目前国内泡沫轻质土所使用的发泡剂性能有较大的提升，稳泡能力较强，因此泡沫轻质土分层浇筑厚度一般为0.3m～1.Om。单层浇筑太薄，受力易破损、断裂，而且分层过多会影响施工进度；而单层浇筑太厚，又会降低稳泡的能力，气泡易破损，同时对面板侧压力会比较大，将对立模的面板提出更高的安全与经济性要求。本条还规定了泡沫轻质土设计最小厚度，考虑填筑体厚度太薄易引起断裂、减载效果不显著等因素，路堤填筑时，最小设计高度建议值为1m。设计高度小于1m时，泡沫轻质土在荷载作用下易断裂、破损。

台阶宽度一方面考虑了泡沫轻质土填筑区与土石方填筑区路堤顶面弹性模量和弯沉值的合理过渡；另一方面也考虑了压实机械作业和基坑开挖等因素，以便釆用压实机械对台阶或基底进行压实，如果现场地形条件受限时，则台阶宽度可适当减小，但应保证台阶面压实度和施工的可操作性。

预留宽度综合考虑了填筑体顶部荷载的集中作用效应及填筑体安全性和耐久性。预留宽度宜根据不同公路等级选取。填筑高度不超过6m，预留宽度宜取0.3m;填筑高度超过10m时，预留宽度宜大于0.5m。如有生态景观要求时，可对预留宽度适当进行调整。

本条文规定了不同工程条件下泡沫轻质土路堤的设计高度（空洞填充、管线回填工程除外）。泡沫轻质土应用于路堤填筑最小设计厚度为1m，避免泡沫轻质土板块受压脆性断裂。对于公路路堤，国内其他类似标准填筑高度限定为不超过15m，本标准根据四川山区大量的陡坡路堤应用经验，将泡沫轻质土填筑髙度限定为不超过20m，是基于工程安全、变形控制、工程造价等因素综合考虑。在路基抢险或极个别场景时，填筑高度需突破现有标准要求，可通过对填筑体内部进行加强以及设置锚杆等措施来增强填筑体整体稳定性，目前国内已有成功案例，故本标准规定在路基抢险时填筑高度可达36m。

5.1.16泡沫轻质土与常规土体接触面的滑动摩擦系数应通过现场试验确定。在无试验资料的情况下，可取0.4～0.6。泡沫轻质土与防水卷材的摩擦角可取20º，与砂的摩擦角可取35º，与基岩的摩擦角可取40º。

5.1.17泡沫轻质土的收缩量随容重的增大而减小，收缩系数应通过现场试验确定。在无试验资料的情况下，其收缩系数可在1.03～2.57mm/m之间取值。

5.1.18泡沫轻质土的抗弯拉强度可通过试验确定。在无试验资料的情况下，泡沫轻质土的抗弯拉强度可采用下式计算：

δb=0.32qu                                                               (5.1.18)

式中：δb——泡沫轻质土28d龄期抗弯拉强度（MPa）；

qu——泡沫轻质土28d龄期无侧限抗压强度（MPa）。

5.1.19泡沫轻质土的弹性模量可按现行国家标准《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969试验确定。当无试验资料时，可根据抗压强度按下式计算取值。

Ec=250qu                                                                (5.1.19)

式中：Ec——泡沫轻质土弹性模量（MPa）；

qu——泡沫轻质土抗压强度（MPa）。

5.1.20泡沫轻质土的抗剪强度指标宜通过试验确定，当无试验资料的情况下，其抗剪强度指标可按下式计算：

c=qu0.00571，φ=6°                                                                               (5.1.20)

式中：qu——泡沫轻质土28d龄期无侧限抗压强度（MPa）；

φ——内摩擦角（°）；

c——黏聚力（kPa）。

条文说明：泡沫轻质土抗压强度随着黏聚力的增加而增大，通过对大量试验数据进行线性拟合后发现二者相关系数达到了0.98，说明二者具有良好的相关性。

5.1.21泡沫轻质土的渗透系数可通过试验确定，在无试验资料的情况下，渗透系数可在10-5～10-6cm/s的量级取值。

5.1.22地下通道、空腔、管线回填及狭小空间充填时，应按充填饱满性、可施工性和经济性等综合确定强度等级、容重等级和流动度。

条文说明：

(1)路基工作深度范围内发育不规则的空腔或坑洞，且体积不大，埋深较浅时，可采用泡沫轻质土充填密实，泡沫轻质土抗压强度等级宜采用CFO.4～CFO.6。同时，为便于施工和充填饱满，流动度可按190mm±10mm控制。

(2)路基工作深度范围外，最小强度等级可取CF0.3，最小容重等级可取W3。

(3)泡沫轻质土可用于开挖回填、充填、板跨结合减轻堆载等措施。

(4)泡沫轻质土应用于溶洞、采空区路段时，应调查岩溶地貌的发育特征或采空区的性质及范围，并分析评估泡沫轻质土回填的可行性。

(5)岩溶区域地表水宜采用渗沟、排水沟将水截留至泡沫轻质土填筑体外。

(6)当洞体庞大或深度较深时，采用泡沫轻质土充填经济性较差，应在洞壁稳定性评价基础上，可采用钢筋混凝土板跨越，同时上部可采用泡沫轻质土减载；对于有顶板但顶板强度不足的干溶洞，可予以加固，提高强度后，上部釆用泡沫轻质土路堤。

5.1.23  泡沫轻质土用于紧急避险车道时，其顶层以上路面结构层及垫层总厚度不宜小于1.5m。

条文说明：为增大摩擦作用，发挥有效的制动效果，紧急避险车道路面结构多采用砂石路面缓解车辆冲击荷载，本条规定的泡沫轻质土顶层上覆路面结构层及垫层总厚度不宜小于1.5m。

5.1.24 泡沫轻质土浇筑段落范围内的护栏基础宜采用条形基础或座式基础，波形梁护栏立柱不应直接置于泡沫轻质土之内。

条文说明：因泡沫轻质土抗压强度较混凝土过低，如波形梁护栏立柱直接置于泡沫轻质土内部，遇车辆碰撞时轻质土受压易碎裂，无法起到较好的防撞约束作用。

5.2设计计算

5.2.1 荷载分类应按表5.2.1确定；

表5.2.1 荷载分类

| 荷载类型 |  | 荷载名称 |
| --- | --- | --- |
| 永久荷载 |  | 填筑体的自重 |
|  |  | 填筑体上方的有效永久荷载 |
|  |  | 填土侧压力 |
|  |  | 计算水位的浮力及静水压力 |
| 可变荷载 | 基本可变荷载 | 车辆荷载、车辆荷载引起的土侧压力 |
|  |  | 人群荷载、人群荷载引起的土侧压力 |
|  | 其他可变荷载 | 水位退落时的动水压力 |
|  |  | 流水压力 |
|  |  | 波浪压力 |
|  |  | 冻胀压力和冰压力 |
|  | 施工荷载 | 与施工有关的临时荷载 |
| 偶然荷载 |  | 地震作用力、作用于填筑体顶部护栏的车辆碰撞力 |

注：1.洪水与地震力不同时考虑。

2.冻胀力、冰压力与流水压力或波浪压力不同时考虑。

3.车辆荷载与地震力不同时考虑。

5.2.2 荷载组合应符合下列规定：

1 当在一般地区填筑时，填筑体顶部的荷载可只计算永久荷载和基本可变荷载；

2 当在浸水地区、冻胀地区、地震动峰值加速度值为0.2g及以上的地区填筑时，还应计算其他可变荷载和偶然荷载；

3 荷载组合可按表5.2.2-1确定；

表5.2.2-1 荷载组合

| 组合 | 荷载 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 填筑体自重、填筑体顶部的有效永久荷载、填土侧压力及其他永久荷载组合 |
| Ⅱ | 组合Ⅰ与基本可变荷载相组合 |
| Ⅲ | 组合Ⅱ与其他可变荷载、偶然荷载相组合 |

4 当填筑体按承载能力极限状态设计时，常用荷载分项系数可按表5.2.2-2确定；

表5.2.2-2 承载能力极限状态下的荷载分项系数

| 情况 | 荷载增大对填筑体起有利作用时 |  | 荷载增大对填筑体起不利作用时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 | Ⅰ、Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ、Ⅱ | Ⅲ |
| 垂直恒载 | 0.90 |  | 1.20 |  |
| 主动土压力 | 1.00 | 0.95 | 1.40 | 1.30 |
| 被动土压力 | 0.30 |  | 0.50 |  |
| 水浮力 | 0.95 |  | 1.10 |  |
| 静水压力 | 0.95 |  | 1.05 |  |
| 动水压力 | 0.95 |  | 1.20 |  |

5.2.3 泡沫轻质土路堤设计计算时，不同的环境条件和工程条件下泡沫轻质土的相关性能指标取值应符合表5.2.3的要求。

表5.2.3 设计计算时泡沫轻质土性能指标取值

| 验算内容 | 验算用指标 | 验算指标取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下水条件 | 指标取值 |
| 沉降验算时自重应力计算 | 轻质土容重（kN/m3） | 地下水位以上 | 施工湿容重γ |
|  |  | 地下水位以下 | （1.1～1.3）γ |
| 结构上覆荷载验算时自重应力计算 | 轻质土容重（kN/m3） | 地下水位以上 | 施工湿容重γ |
|  |  | 地下水位以下 | （1.1～1.3）γ |
| 抗浮验算时自重应力计算 | 轻质土容重（kN/m3） | 地下水位以上 | 施工湿容重𝛾 |
|  |  | 地下水位以下 | 施工湿容重𝛾 |
| 路堤整体稳定性验算 | 轻质土黏聚力c、 内摩擦角φ | 地下水位以上 | 试验确定，无试验资料时，按公式5.1.20取值 |
|  |  | 地下水位以下 | 试验确定，无试验资料时，c=100kPa，φ=4° |
| 抗滑动、抗倾覆稳定性验算 | 与中风化基岩接触面摩擦系数 | 地下水位以上 | 0.6 |
|  |  | 地下水位以下 | 0.5 |
|  | 与碎石土、砂类土或强风化层接触面摩擦系数 | 地下水位以上 | 0.5 |
|  |  | 地下水位以下 | 0.4 |
|  | 与黏性土接触面摩擦系数 | 地下水位以上 |  |
|  |  | 地下水位以下 |  |

- 5.2.4 强度验算应符合下列规定：

1 泡沫轻质土填筑体抗压强度应按下式计算：

qu1=Fs100×CBR3.5                                                     (5.2.2-1)

式中：qu1——泡沫轻质土填筑体抗压强度（kPa）；

Fs——安全系数，取3；

CBR——加州承载比，按现行行业标准《公路路基设计规范》JTG D30取值。

2 泡沫轻质土填筑体自立稳定的抗压强度应按下式计算：

qu2=Fs0.5γH+W                                                (5.2.2-2)

式中：qu2——泡沫轻质土填筑体自立稳定的抗压强度（kPa）；

γ——湿容重（kN/m3）；

H——泡沫轻质土填筑体高度（m）；

W——泡沫轻质土填筑体顶部的荷载（kPa）。

3  泡沫轻质土填筑体的设计抗压强度不应小于qu1和qu2值。

条文说明：本条文提出了泡沫轻质土的强度验算方法。泡沫轻质土用于路基填筑时，要满足《公路路基设计规范》JTG D30中不同部位填料的CBR值。根据国外有关资料，CBR与抗压强度qu存在一定的比例关系，即qu≈100CBR3.5。本条文根据此关系式并考虑安全系数Fs，提出了用于填筑时不同填筑部位路基的最小抗压强度要求。式(5.2.2-1)、式(5.2.2-2)中Fs取值是根据长期荷载组合作用安全性、施工经验总结和国内外有关资料的规定等综合考虑。

5.2.5 稳定性验算应包括填筑体的抗滑稳定性验算、抗倾覆稳定性验算以及包括地基在内的整体抗滑动稳定性验算，并应符合下列规定：

1 填筑体的抗滑稳定性、抗倾覆稳定性验算时，安全系数不应小于表5.2.5的规定；

表5.2.5 抗滑动、抗倾覆安全系数

| 荷载情况 | 验算项目 | 安全系数 |
| --- | --- | --- |
| 荷载组合Ⅰ、Ⅱ | 抗滑动 | 1.3 |
|  | 抗倾覆 | 1.5 |
| 荷载组合Ⅲ | 抗滑动 | 1.3 |
|  | 抗倾覆 | 1.3 |
| 施工阶段 | 抗滑动 | 1.2 |
|  | 抗倾覆 | 1.2 |

2 整体稳定性验算时，泡沫轻质土的黏聚力和内摩擦角应根据试验确定，无试验资料时，可按表5.2.3取值；

3 抗滑动、抗倾覆稳定性验算时，泡沫轻质土与碎石土、砂类土或基岩接触面摩擦系数指标宜取0.6，与黏性土、强风化层接触面摩擦系数指标宜取0.5；

4 包括地基在内的整体抗滑稳定性验算安全系数不应小于1.25；

5 土质地基的基底合力的偏心距不应大于填筑体底面宽度1/6，岩石地基的基底合力的偏心距不应大于填筑体底面宽度1/4，基底压应力不应大于基底的容许承载力。

条文说明：除空洞填充或管线回填工程外，其填筑体特性类似于挡土墙结构，因此需要验算施工期和营运期的强度是否满足要求。当用于软土地基、高路堤边坡及斜坡体等部位填筑时，还需进行填筑体的抗滑、抗倾覆稳定性验算和包括地基在内的整体滑动稳定性验算。

泡沫轻质土的黏聚力和内摩擦角参数主要参考《公路路基设计规范》JTG D30相关指标。填筑体的抗倾覆稳定性验算参考《公路路基设计规范》JTG D30的规定。

本条文未规定填筑体的埋深要求。填筑体宜采用明挖基础，在大于5%纵向斜坡上填筑时，基底应设计成台阶形；填筑体受水流冲刷时，应按设计洪水频率计算冲刷深度，基底应置于局部冲刷线以下不小于1m。

5.2.6 泡沫轻质土用于软土地基、高路堤边坡及斜坡体等部位填筑时，应按图5.2.6沿衔接面作滑动的稳定性验算，并可按式5.2.6计算：

图5.2.6  泡沫轻质土路堤抗滑稳定性验算简图

Fs=M1+M2+cosθN1cosθ=μW1+μW2+cosθcosθW2sinθcosθ≥1.3                                          (5.2.6)

式中：M1——坡前泡沫混凝土在底面上产生的滑动抵抗力(kN/m)；

M2——坡面上泡沫混凝土沿斜面方向产生的滑动抵抗力(kN/m)；

θ——斜坡的角度（º）；

N1——坡面上泡沫混凝土沿斜面方向的滑动力(kN/m)；

μ——坡面上(或坡前)泡沫混凝土底面与天然坡或基础地基的摩擦系数；

W1——坡前泡沫混凝土的自重及路面荷重(kN/m)；

W2——坡面上泡沫混凝土的自重及路面荷重(kN/m)。

条文说明：泡沫轻质土填筑体沿原路堤、开挖边坡等结合面的抗滑稳定性验算方法，主要参照了《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》JTG/T D31-02和浙江省地方标准《公路工程泡沫混凝土应用技术规范》DB33/T 966相关计算公式。

5.2.7 泡沫轻质土用于陡坡路段、滑坡路段或道路加宽的工况下，应对路堤堤身稳定性、路堤和地基的整体稳定性作验算。

5.2.8 泡沫轻质土路堤除应进行整体稳定性验算之外，当路堤底面存在斜面或泡沫轻质土填筑区高宽比大于1且高度大于3m时，应按现行《公路路基设计规范》JTG D30进行抗倾覆稳定性验算。

条文说明：参考了《公路路基设计规范》JTG D30第5.4.2条的规定。

- 5.2.9 泡沫轻质土路堤抗浮稳定系数宜为1.05～1.15，最高地下水位或洪水位达到轻质材料填筑区的发生概率较低时，取小值。抗浮稳定系数应按下式计算：

Ff=γihiγwhjw                                                                                                          (5.2.9)

式中：Ff——抗浮稳定系数；

γi——各层材料的容重（kN/m3）；

hi——各层材料的厚度（m）；

γw——水的容重（kN/m3）；

hjw——路堤浸水的深度（m）。

- 5.2.10 地基沉降计算时，总沉降修正系数宜取1.0～1.1。当地基土承载力大于两倍的路堤荷载时，取小值。地基沉降计算方法按现行《公路路基设计规范》JTG D30执行。

- 5.2.11 地基承载力计算按现行《公路路基设计规范》JTG D30执行。

5.2.12 用于地下结构或管线顶部减载换填时，泡沫轻质土自重和其他荷载的总和应小于地下结构或管线所能承受最大荷载的0.9倍。

5.3附属工程设计

- 5.3.1 泡沫轻质土路堤外侧保护壁应满足浇筑时的强度、稳定性和外观质量要求，宜选择混凝土类、石材类砌块或直接采用薄壁式钢筋混凝土挡墙，并应符合下列规定：

- 1 当外侧保护壁采用挡板砌筑时，护壁宜由基础、挡板、拉筋及立柱组成，护壁的设计应满足以下规定：

- 1）基础和挡板应按10m～15m间距设置沉降缝，其位置宜与填筑体沉降缝对应；

- 2）挡板基础应采用混凝土现浇，强度等级宜髙于C15；

- 3）挡板宜采用水泥混凝土预制，强度等级应高于C20；

- 4）挡板可通过拉筋与立柱焊接固定。拉筋可采用HPB300钢筋，直径不宜小于6mm；立柱可釆用等边角钢，边宽不宜小于50mm。

- 2 直立式路堤高度小于3m时，坡面可采用混凝土类、石材类砌块防护；当高度大于3m时，应采用钢筋混凝土薄壁挡墙防护。

3 砌块类壁材，单块平面面积不宜超过0.3㎡；所有类型壁材的最大厚度不宜超过50cm，且在软土地基上，壁材的最大厚度不宜超过20cm；

- 4 当外侧保护壁采用现浇薄壁式钢筋混凝土挡墙时，沿挡墙长度方向每10m～15m设置一道切缝，其位置宜与填筑体沉降缝对应，挡墙壁厚不宜超过20cm，挡墙内侧预留拉筋与填筑体结合，拉筋直径不宜小于12mm；

- 5 薄壁式混凝土保护壁如存在被车辆撞击的可能性，应采用现浇钢筋混凝土形式，且其厚度不宜小于20cm；

- 6 保护壁应保证自身的稳定性，应考虑泡沫轻质土硬化前的侧压力可能导致的倾覆翻倒，并与泡沫轻质土进行必要的连接，形成整体。

条文说明：保护壁作为泡沫轻质土的主要附属工程，设置在泡沫轻质土外侧面。一般工程中，面板主要由水泥混凝土预制挡板、轻质砖、空心砖、装饰类砌块砌筑或现浇薄壁式挡土墙浇筑而成，当面板采用水泥混凝土预制挡板砌筑时，面板可由基础、挡板、拉筋及立柱等设施组成，起施工外模、外侧面装饰及使用阶段保护的作用。

面板应选择合适的构造材料和断面尺寸，确保填筑安全、可靠耐久。其他轻质砖、空心砖或装饰类砌块砌筑的面板可根据验算后进行设计。

（1）基础的断面尺寸，以固定立柱和挡板为原则，一般采用90cmX30cm(宽度X高度）。为避免不均匀沉降导致基础开裂，面板的基础及挡板可按10m～15m间距设置沉降缝。施工时，为保持与填筑体的协调性，其间距可与填筑体沉降缝一致。

（2）在实际工程设计中，挡板采用水泥混凝土预制时，需配细钢丝网现浇，钢丝直径不宜小于1.0mm。挡板的断面尺寸以便于施工为原则，一般可选用900mmX300mmX40mm(长度X宽度X厚度）。在一些景观要求较高的市政、城镇道路，可采用其他装饰类砌块。

（3）立柱除采用条文规定的等边角钢外，还可采用钢管。立柱尺寸可根据填筑高度进行选用。当填筑高度小于5m时，角钢边宽宜为50mm；填筑高度大于5m时，角钢边宽宜为70mm。

- 5.3.2 填筑体沉降缝设置应符合下列规定：

1 当填筑体长度超过15m时，应按10m～15m间距设置沉降缝，缝宽不宜小于10mm；

2 当填筑体底面有突变时，应在突变位置增设沉降缝；

3 沉降缝填缝材料宜采用20mm～30mm厚的聚苯乙烯板或10mm～20mm厚的涂沥青木板。

条文说明：对于填筑宽度超过15m的路堤，填筑体衔接面存在抗滑要求时，不应在横向间距设置沉降缝，避免填筑体失稳。

- 5.3.3 抗滑锚固设计应符合下列规定：

- 1 在陡坡路段、滑坡路段或道路加宽的工况下，如填筑体高宽比（填筑高度：底面宽度）大于2、衔接面坡率陡于1:1.5或直立填筑高度超过5m时，应设置必要的抗滑锚固措施；

- 2 抗滑锚固件可釆用HRB400钢筋，钢筋直径宜为25mm～32mm，镀锌水管直径不宜小于DN20,锚固件长度不宜小于1.5m；

- 3 锚固件可按1根/2㎡～1根/4㎡的密度布置，布置形式可为梅花形或矩形；

- 4 锚固件进入基床斜面的垂直深度不应小于1m。

- 条文说明：抗滑锚固设施的作用是增强填筑体与衔接体的联结，以提高其抗滑动性能。当遇陡坡路段或滑坡路段坡率较大，可结合混凝土抗滑桩、钢管抗滑桩、轻型肋柱式锚杆挡墙处理。本条根据以往施工经验及相关标准计算提出了相关要求。

- 5.3.4 镀锌铁丝网设置应符合下列规定：

- 1 当填筑高度小于5m时，应分别在路堤底部、顶部50cm以内位置设置一层镀锌铁丝网；

- 2 当填筑高度大于5m时，应分别在路堤底部、顶部100cm以内位置设置两层镀锌铁丝网，中间每3m～5m增设两层镀锌铁丝网；

3 相邻两层镀锌铁丝网间距宜为30cm～50cm,搭接部位应错开50cm以上。相邻两块镀锌铁丝网的搭接宽度不宜小于20cm，宜采用钢丝绑扎。

- 5.3.5 防排水设计应符合下列规定：

1 排水可采用设置渗水盲沟、有孔排水或滤水层的措施；

2 防水可采用在填筑体顶、底面铺设防水土工膜、在侧面临空面设置保护壁的措施；

3 渗水盲沟宜釆用碎石盲沟，有孔排水管宜采用PVC管，滤水层宜采用碎石；

4 防渗土工膜宜选用聚乙烯或聚氯乙烯复合土工膜，其产品应满足现行国家标准《土工合成材料聚乙烯土工膜》GB/T 17643的要求。

- 5.3.6 泡沫轻质土路基与相邻结构物间宜设置缓冲层，缓冲层可采用20mm～30mm厚的聚苯乙烯板。

- 5.3.7 宜在泡沫轻质土路基底层设置碎石垫层，厚度不宜小于15cm。

- 5.3.8 泡沫轻质土路基顶面设置防撞护栏时，防撞护栏应作专项设计，并应符合以下要求：

1 泡沫轻质土路基顶层宜在护栏基础底座下方设两层镀锌铁丝网；

2 防撞护栏底部应设置钢筋混凝土底座，混凝土等级宜不小于C30，底座尺寸设计应兼顾安全性和经济性；

3 护栏沉降缝与泡沫轻质土路基的沉降缝位置对应一致。

5.4 软土路基

5.4.1补充规定

1 在软土地基上浇筑泡沫轻质土路基，应以不再做软基深层处理为优先原则；

2 在软土地基采用泡沫轻质土浇筑时，应计算地基的沉降变形量，并验算地基承载力要求；如无法满足要求，可适当向原地面以下换填；但换填深度超过3.0m时，宜考虑软基深层处理取代换填；

3 软土地基上，泡沫轻质土路堤的地基沉降计算和结构上覆荷载验算时应考虑泡沫轻质土浸润吸水之后的加载效应，路堤设计水位以下部分泡沫轻质土自重应力应采用1.1～1.3倍的湿容重，设计水位以上部分自重应力应采用湿容重；

4 在软土地基上浇筑泡沫轻质土路堤时，壁材的最大厚度不应超过20cm；

5 软土地基上，泡沫轻质土路堤浇筑设计厚度应根据沉降计算和技术经济指标综合比较确定；浇筑工艺宜采用先预压，再换填泡沫轻质土；

6 工后沉降计算时，除应符合《公路路基设计规范》JTG D30外，尚应遵循以下原则：

1）总沉降修正系数宜取1.1；

2）基底压力计算时，宜采用分层总和法按以下步骤计算：

——首先计算路面至轻质土路基基底的路堤总荷载P1：

P1=∑Ri⋅Hi                                                                                                      (5.4.1-1)

式中，Ri和Hi分别为路堤各土层容重和厚度；对于泡沫轻质土，容重根据允许密度换算。

——如有换填土层，应计算原地面以下换填深度内土层的自重应力P2：

P2=∑R0i⋅hi                                                                                                    (5.4.1-2)

式中，R0i和hi分别为换填深度内各土层的容重和厚度。

——计算基底压力P0=P1-P2                                                                                                                                        (5.4.1-3)

7 稳定性计算时，泡沫轻质土的黏聚力及内摩擦角取值应符合表5.2.3的要求；

8 如与常规路基连接，常规路基的软基处理范围应至泡沫轻质土路基纵向基底边界；宜在常规路基填筑完毕、预压结束后，方能施工相邻的泡沫轻质土路基；

9 软土地基上的泡沫轻质土路基，基底宜设置必要的垫层，厚度不宜小于0.3m；

10 地基土附加应力为零时,泡沫轻质土的临界置换厚度D可按下式计算：

γ1⋅h1+γ2⋅D−h1+γ⋅h=γ0⋅h1+γ0a⋅D−h1                               (5.4.1-4)

式中：γ——泡沫轻质土上部常规路堤填土容重，kN/m³；

γ1——泡沫轻质土的表观容重，kN/m³；

γ2——泡沫轻质土吸水后的表观容重，kN/m³；

γ0——地基土天然容重，kN/m³；

γ0a——地基土饱和容重，kN/m³；

h——泡沫轻质土上部常规路堤填土的高度（包括车辆荷载的等效土柱高度），m；

h1——原地表面到地下水位之间的泡沫轻质土高度，m；

D——地表面以下的泡沫轻质土置换厚度，m。

11 软土地基压缩模量分别为2.35MPa、3.53MPa、5.89MPa时，其上泡沫轻质土路堤材料湿容重控制可参考表5.4.1的规定。

表5.4.1  软土地基上泡沫轻质土路堤材料湿容重控制标准

| 压缩模量 （MPa） | 沉降量 (cm) | 泡沫轻质土设计湿容重（kN/m³） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路堤高度（m） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2～4 | 4～6 | 6～8 | 8～10 | 10～12 | 12～14 | 14～15 | 16 |
| 2.35 | ≤10 | ≤8.0 | ≤6.0 | — | — | — | — | — | — |
|  | ≤20 | ≤9.0 | ≤7.5 | — | — | — | — | — | — |
|  | ≤30 | ≤11.0 | ≤8.0 | ≤5.0 | — | — | — | — | — |
|  | ≤50 | ≤11.0 | ≤11.0 | ≤9.5 | ≤7.0 | ≤6.0 | ≤5.0 | — | — |
| 3.53 | ≤10 | ≤8.5 | ≤6.5 | ≤6.0 | — | — | — | — | — |
|  | ≤20 | ≤10.0 | ≤8.0 | ≤7.0 | ≤5.0 | — | — | — | — |
|  | ≤30 | ≤11.0 | ≤11.0 | ≤8.0 | ≤6.0 | ≤5.0 | — | — | — |
|  | ≤50 | ≤11.0 | ≤11.0 | ≤11.0 | ≤10.0 | ≤8.0 | ≤7.0 | ≤6.0 | ≤5.0 |
| 5.89 | ≤10 | ≤9.0 | ≤7.0 | ≤6.5 | ≤6.0 | — | — | — | — |
|  | ≤20 | ≤11.0 | ≤9.0 | ≤8.0 | ≤7.0 | ≤6.0 | — | — | — |
|  | ≤30 | ≤11.0 | ≤11.0 | ≤11.0 | ≤9.5 | ≤8.0 | ≤7.0 | ≤5.5 | ≤5.0 |
|  | ≤50 | ≤11.0 | ≤11.0 | ≤11.0 | ≤11.0 | ≤10.0 | ≤8.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |

5.4.2结构设计

1 在不具备硬壳层的软基上浇筑泡沫轻质土时，如对轻质土进行包边，台阶宽度不宜大于100cm，包边厚度不宜大于35cm且不宜小于20cm；

图5.4.2-1  无硬壳层软基断面形式

图5.4.2-2  无硬壳层软基断面形式

2 在具备硬壳层的软基上浇筑泡沫轻质土时，以对硬壳层不扰动或少扰动为原则，并应对原地表进行清表及排水处理。硬壳层的判别及安全厚度以不同地区经验为准；

图5.4.2-3  有硬壳层软基断面形式

图5.4.2-4  有硬壳层软基断面形式

3 针对不具备常规软基处理条件的深厚软基路段，可根据应力补偿原理采用泡沫轻质土置换一定厚度的软土层，厚度置换公式可参考5.4.1-4。也可采用泡沫轻质土与柔性桩或刚性桩复合地基等处理方案结合使用（图5.4.2-8）。

图5.4.2-5  深厚软基断面形式

图5.4.2-6  深厚软基断面形式

图5.4.2-7  深厚软基断面形式

图5.4.2-8  深厚软基断面形式

5.5 陡坡路堤

5.5.1补充规定

1  斜坡上浇筑泡沫轻质土时，斜坡原地面应挖台阶，土质地段台阶宽度不应小于2m，岩质地段台阶宽度不应小于1m。当基岩面上的覆盖层较薄时，宜先清除覆盖层再挖台阶；当覆盖层较厚且稳定时，可予保留。

2  为提高泡沫轻质土路堤抗滑动和抗倾覆安全度，路堤底部基础宽度应满足 L≥2m 且 L≥ 0.25H，基础外侧襟边宽度不应小于 1m。

3  地面横坡陡于1:2.5地段的陡坡路堤，应检算泡沫轻质土路堤整体沿斜坡地基或软弱层滑动的稳定性；当泡沫轻质土填筑区高宽比大于1且高度大于3m时，还应进行抗倾覆稳定性验算；抗滑和抗倾覆稳定安全系数不得小于表5.5.1规定值。

表5.5.1  泡沫轻质土路基抗滑动、抗倾覆安全系数

| 分析内容 | 分析工况 | 稳定安全系数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二级及二级以上公路 | 三、四级公路 |
| 路堤沿斜坡地基或软弱层滑动的稳定性 | 正常工况 | 1.30 | 1.25 |
|  | 非正常工况Ⅰ | 1.20 | 1.15 |
| 抗倾覆稳定性 | 正常工况 | 1.50 | 1.45 |
|  | 非正常工况Ⅰ | 1.30 | 1.25 |

注：（1）正常工况：路基投入运营后经常发生或持续时间长的工况；

（2）非正常工况Ⅰ：路基处于暴雨或连续降雨状态下的工况；

（3）非正常工况Ⅱ：路基遭遇地震等荷载作用的工况。本工况路基稳定性分析方法及稳定安全系数应符合现《公路工程抗震规范》（JTG  B02）的规定。

4  当路基稳定安全系数小于表5.5.1规定值时，应采取改善地基条件、设置支挡结构物、加筋等加固措施，保证路基稳定。

5.5.2结构设计

1  陡坡路堤泡沫轻质土外侧保护壁宜采用现浇钢筋混凝土板（图5.5.2-1）。沿保护壁长度方向每10m～15m设置一道伸缩缝，其位置应与填筑体沉降缝对应，保护壁厚不宜超过20cm，保护壁内侧预留拉筋与填筑体结合，拉筋直径不宜小于12mm。

图5.5.2-1  陡坡路堤泡沫轻质土典型断面形式

2  当地表横坡较陡且泡沫轻质土填筑区高度较大时，可采用肋柱式锚杆挡土墙作保护壁（图5.5.2-2）。肋柱和墙面板的混凝土强度等级宜为 C30，肋柱间距宜为2~3m ，每级肋柱上的锚杆可设计为双层或多层，锚杆钢筋宜选用带肋钢筋或高强精轧螺纹钢筋，其直径宜为 25~32 mm。

图5.5.2-2  胁柱式锚杆挡土墙作保护壁断面形式

3  保护壁基础应置于稳定地层内，当地基土性质较差或欠稳定时，保护壁基础与地基可通过微型桩连接加固（图5.5.2-3），微型桩应置于稳定地层内。

图5.5.2-3  微型桩加固保护壁基础断面形式

4  当填筑区高度大于10m时，泡沫轻质土应采用台阶式分级浇筑（图5.5.2-2），单级高度不宜超过8m，台阶宽度宜为1.5～2.0m，台阶顶部应采用C20混凝土封闭，封闭层厚度宜与上级保护壁基础厚度一致。

5  陡坡路堤泡沫轻质土与原地面接触面宜采用锚杆、微型桩加强连接（图5.5.2-4），以提高路提抗滑动和抗倾覆稳定性，锚杆、微型桩的规格及间距应根据稳定性计算确定。

图5.5.2-4  微型桩加固路堤断面形式

5.6 浸水路堤

5.6.1补充规定

1 当泡沫轻质土长期处于水位以下时，采用防渗土工布或防水板对水的长期渗透影响有限，无法避免泡沫轻质土路基受长期浸水影响。为保证此种工况下泡沫轻质土路基的质量，在水位以下的泡沫轻质土强度应适当提高，同时提高其容重，减小气泡含量，具体要求可按表5.6.1设计。

表5.6.1  水位以下部位泡沫轻质土路基的最小性能要求

| 水位以下深度（m） | 最小容重等级 | 最小强度等级 |
| --- | --- | --- |
| ≤3.0 | W6 | CF0.8 |
| ＞3.0 | W8 | CF1.0 |

2 当泡沫轻质土用于浸水路堤时，其迎水面外立面板应采用现浇钢筋混凝土面板，不得采用预制面板挂装。

5.6.2结构设计

图5.6.2-1  内侧浸水路堤断面形式（短期浸水）

图5.6.2-2  外侧浸水路堤断面形式（长期浸水）

图5.6.2-3  外侧浸水路堤断面形式（严重冲刷）

1  适用于因传统结构挡墙过高不宜修建的浸水地段；

2  短期浸水段泡沫轻质土护壁宜采用钢筋砼制作，强度等级不应低于C20，护壁根据施工便捷程度可采用现浇或预制；护壁横截面厚度不宜小于20cm；

3  长期浸水段泡沫轻质土护壁宜采用钢筋砼制作，强度等级不应低于C30，应采用现浇形式，护壁横截面厚度不宜小于35cm；

4  护壁沿长度方向应设置预切缝，其位置宜与填筑体沉降缝对应；

5  位于河流顶冲段泡沫轻质土钢筋砼护壁横截面厚度不宜小于45cm，主钢筋直径不宜小于16mm；

6  当长期浸水线超过路基最大高度的2/3时，应考虑加强抗拔措施；

7  护壁可通过拉筋与立柱焊接固定。拉筋可采用HPB300钢筋，直径不宜小于6mm；立柱可采用等边角钢，边宽不宜小于5cm；

8  长期浸水段泡沫轻质土护壁基础应置于扩大基础之上，扩大基础可采用片石砼或现浇混凝土，强度等级不应低于C20；

9   抗拔锚杆应采用HRB400钢筋，可按1根/2㎡～1根/4㎡的密度布置，宜采用等边三角形布设；

10  锚固段为覆盖层时，锚固深度不宜小于2/3锚杆长度；锚固段为基岩时，锚固深度不宜小于1/2锚杆长度；

11  内侧短期浸水泡沫轻质土路堤抗拔锚杆钢筋直径不宜小于20mm，长度不宜小于3m；

12  外侧长期浸水泡沫轻质土路堤抗拔锚杆钢筋直径不宜小于25mm，长度不宜小于6m。

5.7 路基拼宽

5.7.1补充规定

1  收集原有公路勘察设计、竣工图和养护等方面资料，查明既有路提的地基处理方案、填料性质、压实度、路提沉降变形及边坡稳定状况等。

2  核查既有路堤及拼宽场地内的通道、管线及排水设施的使用状况，并在此基础上分析路基拼宽对既有路堤、现有管线、防护、排水设施等功能的影响。

3  泡沫轻质土拼宽路堤，除应对路堤堤身稳定性、路堤和地基的整体稳定性作验算外，尚应满足5.2.6节的规定。

5.7.2结构设计

1  拼宽路基和原有路基之间应控制差异沉降并保持良好衔接；新老路基宜采用台阶拼接，如图5.7.2-1， 开挖坡率不宜陡于 1:1.0，横向台阶宽度不宜小于 1m，坡率适当内倾，坡度 2%～4%为宜。路基拼接顶部宜采用铺设土工合成材料等增强措施。

（a）缓坡式                                                                                                     （b）直立式

图5.7.2-1  泡沫轻质土应用于路基拼宽横断面形式

2  当用地不受限时，泡沫轻质土拼宽路基边坡可采用缓坡式；当用地受限时，泡沫轻质土拼宽路基边坡可采用直立式。

3  拼宽路基需做好排水设计，应考虑既有公路的中央分隔带及路面排水设施，做好横穿路基管线的预埋设计；泡沫混凝土底部可增设片石盲沟，以排除路基底部积水。

4  软土地基拼宽路基时，应满足本标准5.4节的规定。

5  陡坡路堤拼宽时，应满足本标准5.5节的规定。

5.8 台背回填（王术桁）

5.8.1补充规定

1当直接用于软基路段的桥台背填筑，以控制路桥过渡段的工后沉降时，应严格验算工后沉降，并按紧邻桥台位置工后沉降不超过10cm进行填筑厚度的设计；过渡段总长不宜小于20m，在工后沉降满足要求时，填筑厚度沿桥台至台背方向宜2～3级过渡。

5.8.2结构设计

5.9 卸荷减载（王术桁）

5.9.1补充规定

1 泡沫轻质土用于减轻荷重或土压力时，容重等级和抗压强度等级应符合表5.7.1的要求。

表5.9.1  用于减轻荷重或土压力的泡沫轻质土性能指标

| 环境条件 |  | 最小容重等级 | 最小强度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水位以上 | 无渗水接触 | W4 | CF0.4 |
|  | 有渗水接触，有防排水措施 |  |  |
|  | 有渗水接触，无防排水措施 | W6 | CF0.8 |
| 地下水位以下 | 地下水位以下不超过3m，有防水措施 |  |  |
|  | 其它 | W8 | CF1.0 |

条文说明：浸水对泡沫轻质土表干容重的影响为：湿容重越大，表干容重增加幅度越小；湿容重越小，表干容重增加幅度越大。

本标准考虑到以上因素，并认为在低渗透压力下（渗透压力不超过30kPa)，适当的防水措施可以基本隔断渗水或地下水对泡沫轻质土的直接浸泡，同时考虑到现场实际填筑体尺寸远大于室内试块的尺寸，现场填筑体的实际吸水率远小于室内试块的吸水率。

当泡沫轻质土位于地下水位以下超过3m时，渗透压力超过30kPa，一般的防水措施很难永久起到防水作用，故建议不考虑防水，但由于在地下水中，泡沫轻质土的长期浸泡会引起强度的下降，尤其是低容重情况。鉴于此，要求其容重等级不低于W8，抗压强度等级要求不低于CF1.0，同时考虑到在W8的容 重等级下，即使强度有所下降，亦能满足一般工程的需要。

2 为有效减小工程填方加载形成的附加应力对工程斜坡的不利影响，对原自然斜坡采用挖除2～3m台阶后再行采用泡沫轻质土进行填筑，极大减小路堤填筑对工程斜坡的稳定性影响。

3 应结合疏排水措施，

5.7.2结构设计

5.8 季节性冻土

5.8.1补充规定

1  工程所在地冻土分区应根据冻结指数按表5.8.1-1确定；

表5.8.1-1  季节性冻土区划分表

| 冻区划分 | 重冻区 | 中冻区 | 轻冻区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冻结指数F（℃·d） | F≥2000 | 800≤F＜2000 | 50＜F＜800 |

注：1.重冻区在采用冻胀率较小的填料前提下还应对路基进行保温隔热处理。

2.中冻区可以采用冻胀率较小的路基填料控制冻胀率，也可以采用保温隔热路基进行冻胀防治。

3.轻冻区路基宜采用常规抗冻胀填料设计。

2  在无可靠资料的情况下，冻结指数可参考《季节性冻土地区公路设计与施工技术规范》JTG/T D31-06附录图A-1确定，或可采用下式计算：

y=−1.826∗10−9∗F3+1.0718∗10−5∗F2−0.0256∗F−9.2785

式中，y——年最低气温（℃）；

F——冻结指数（℃·d）。

条文说明：根据《季节性冻土地区公路设计与施工技术规范》附录A里面89个地区的冻结指数与最低气温的关系进行拟合后形成的函数。

3  泡沫轻质土在中冻区、重冻区用于保温隔热时，厚度可参考表5.8.1-2确定；

表5.8.1-2  中冻区、重冻区泡沫轻质土保温隔热层厚度建议表

| 中冻区 |  | 重冻区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 泡沫轻质土容重等级 | 泡沫轻质土隔热层最小厚度 (cm) | 泡沫轻质土容重等级 | 泡沫轻质土隔热层最小厚度 (cm) |
| W6 | 60～80 | W6 | 80～120 |
| W7 | 70～100 | W7 | 100～140 |
| W8 | 80～130 | W8 | 130～170 |
| W9 | 100～170 | W9 | 170～210 |
| W10 | 110～210 | W10 | 210～250 |

注：1.泡沫轻质土隔热层最小厚度取值根据冻结指数大小确定。

4  在无可靠资料的情况下，标准冻深可参考《季节性冻土地区公路设计与施工技术规范》JTG/T D31-06附录图A-2确定；

5  季节性冻土路段填筑泡沫轻质土搅拌时不得掺入土料作细集料；

6  泡沫轻质土顶面和底面宜设置防渗土工膜，减小冻融对泡沫轻质土的影响；

7  季节性冻土路段泡沫轻质土容重等级不宜小于W6且不宜大于W8；

8  当泡沫轻质土用于季节性冻土时，最小厚度不宜小于0.6m；

9  季节性冻土路段应在冻结深度影响范围内适当提高泡沫轻质土强度（参考表5.8.1-3）；

表5.8.1-3  季节性冻土路段泡沫轻质土路基的最小强度要求

| 海拔范围（m） | 2800～3500 |  | 3500～4100 |  |  | 4100～4800 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面底面以下深度（m） | 高速公路、一级公路 | 二级及二级以下公路 |  | 高速公路、一级公路 | 二级及二级以下公路 |  | 高速公路、一级公路 | 二级及二级以下公路 |
| 0～0.8 | CF1.0 | CF0.8 |  | CF1.0 | CF0.8 |  | CF1.2 | CF1.0 |
| 0.8～1.6 | CF0.6 | CF0.5 |  | CF0.8 | CF0.6 |  | CF0.8 | CF0.7 |
| 1.6～2.0 | CF0.4 | CF0.4 |  | CF0.6 | CF0.5 |  | CF0.8 | CF0.6 |
| ＞2.0 | CF0.4 | CF0.4 |  | CF0.4 | CF0.4 |  | CF0.6 | CF0.5 |

10  应避免在低于5℃环境下进行轻质土施工，当施工环境温度达到0℃以下时应停止施工，浇筑后应在泡沫轻质土顶面采用保温措施养护。必须在负温下施工时，应首选快硬硫铝酸盐水泥作为固化剂。为防止消泡现象产生，应避免使用早强剂、防冻剂等外加剂，如必须使用此类外加剂时，应事先通过试验确定外加剂品种及配合比，试验结果应包括表观密度、湿容重、流动度、28d无侧限抗压强度；

条文说明：当施工环境温度低于5℃时，泡沫轻质土强度增长明显减缓甚至停止。负温环境下发泡剂发泡效果达不到常温质量要求。施工环境温度达到0℃以下时，混合物中的水结冰将破坏轻质土的强度。

11  泡沫轻质土专用发泡剂应避免在负温下使用，如必须在负温下使用时，应使用电加热棒预热，并使用温度计连续测量，液体温度达到5℃以上时，方可投入搅拌。测量温度时，温度计与加热棒应保持一定距离，且同一批次泡沫剂宜使用3个以上温度计，取温度平均值。

12  在气温低于5℃条件下进行泡沫轻质土施工，宜采用强度较高、水泥含量较高的配合比，并在泡沫轻质土浇筑和养护过程中采取适当的保温措施。

5.8.2结构设计

图5.8.2-1  季节性冻土路段保温隔热路基断面形式（细粒土地基）

1  细粒土地基宜采用挖除后浇筑泡沫轻质土的形式；

2  砂砾石或粗粒土粗颗粒最大直径不宜超过15cm；

3  砂砾石或粗粒土摊铺完毕后应采用静压式压路机碾压，不应采用振动式压路机碾压；

4  泡沫轻质土宜采用防渗土工布全断面包裹；

5  泡沫轻质土内部宜铺设一层镀锌铁丝网；

6 路堑设计应考虑区域气候条件和季节性冻土特性，采用防冻胀及疏导融水的设计原则。

图5.8.2-2  季节性冻土路段保温隔热路基断面形式（粗粒土地基）

图5.8.2-3  季节性冻土路段斜坡路基断面形式

5.9 多年冻土

5.9.1补充规定

1 多年冻土地区路基，当按一般路基设计原则确定的高度过高时，或一般填土路基不能满足保护冻土要求时，可采用泡沫轻质土进行特殊路基设计。泡沫轻质土路基的各种结构措施应结合路基高度、气候条件、地温状况、日照方向、冻土环境及经济性能综合比选确定；

2 多年冻土地温分带，可按表5.9.1-1划分；

表5.9.1-1  多年冻土地温分带

| 多年冻土年平均地温Tcp（℃） | Tcp＜-3 | -3≤Tcp＜-1.5 | -1.5≤Tcp＜-0.5 | -0.5≤Tcp＜0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分带名称 | 稳定地温带 | 基本稳定地温带 | 不稳定地温带 | 极不稳定地温带 |

注：1.高温冻土指年平均地温不低于-1.5℃的多年冻土。

2.低温冻土指年平均地温低于-1.5℃的多年冻土。

3 多年冻土按含冰量分类可参照《多年冻土地区公路设计与施工技术细则》JTG/T D31-04 表2.1.1执行；多年冻土季节融化层的冻胀性分级可参照《多年冻土地区公路设计与施工技术细则》JTG/T D31-04 表4.6.2-1执行；多年冻土的融沉性可根据冻土融沉系数参照《多年冻土地区公路设计与施工技术细则》JTG/T D31-04表4.6.2-2和表4.6.2-3执行；

4 当多年冻土满足季节融化层平均冻胀率大于3.5%，或为低温冻土且融沉系数大于3%条件时，填方路基可单独采用泡沫轻质土隔热设计；高温高含冰量冻土区路基不宜单独采用泡沫轻质土隔热设计，可采用被动隔热加主动降温的设计原则；

5 经计算常规路基合理高度大于3.5m时，可采用泡沫轻质土隔热层降低路基高度；

6 路基采用泡沫轻质土进行保温隔热设计时，路基两侧边坡宜采用放坡设计，不宜采用直立形式设计；

7 与多年冻土直接接触的一层泡沫轻质土宜采用低水化热泡沫轻质土；

8 多年冻土区泡沫轻质土单层浇筑厚度不宜超过30cm；

9 多年冻土区路堤设计不宜清除地表植被，当遇泥炭、沼泽等地表软弱层时，应采取有效措施进行地表处理，路基临界设计高度应采用处理后的地基参数计算确定；

10 多年冻土区内的融区宜按季节性冻土区设计；

11 多年冻土区泡沫轻质土性能指标可按表5.9.1-2执行。

表5.9.1-2 多年冻土区泡沫轻质土性能指标

| 路基部位 | 高速公路、一级公路 |  | 二级及二级以下公路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 容重等级 | 抗压强度 | 容重等级 | 抗压强度 |
| 路床 | ≥W6，＜W7 | ≥CF1.2 | ≥W6，＜W7 | ≥CF1.0 |
| 上路堤、下路堤 | ≥W5，＜W6 | ≥CF0.8 | ≥W5，＜W6 | ≥CF0.7 |
| 地基土置换 | ≥W4，＜W5 | ＞CF0.6 | ≥W4，＜W5 | ＞CF0.6 |

5.9.2结构设计

图5.9.2-1  多年冻土保温隔热路基断面形式（季节融化层冻胀等级Ⅲ级）

图5.9.2-2  多年冻土保温隔热路基断面形式（季节融化层冻胀等级Ⅳ级）

图5.9.2-3  多年冻土保温隔热路基断面形式（季节融化层冻胀等级Ⅴ级）

条文说明：高路基边坡两侧的太阳辐射、地表湍流等地表与大气之间热交换条件不同，使路基当中的地温分布状态在阴阳坡两侧表现出较大的差异，这一现象无论在高温冻土区还是低温冻土区都同样存在。阴阳坡的热差异将会带来路基两侧不平衡的冻融状态，可能导致纵向裂缝、不均匀沉降等道路病害。在青藏高原海拔高、日照长、太阳辐射强烈、大气透明度高的自然环境下，不同坡向导致路基两侧坡面吸热不对称性十分明显，造成路基两侧基底下冻土上限变化的显著差异，严重影响路基的稳定性。

5.10 特殊工况

5.10.1 滑坡

1  补充规定

1） 勘察设计阶段应评估场地范围及周边不良地质与浇筑结构体之间的相互作用和稳定性影响，泡沫轻质土处治方案宜与其他方案进行技术经济综合比选；

2） 泡沫轻质土浇筑体在滑坡体上方通过时，应少占地，少破坏，并根据路堤稳定验算结果，做好滑坡体下方的固脚反压措施，将基础落在稳固的地基上，同时应结合排水等其他工程措施进行综合治理；

3） 路堤滑坡处治应将开挖范围的既有路堤滑动面修整成为台阶状，台阶宽度不应小于2m，坡率应内倾，坡度2%～4%；

4） 斜坡上浇筑泡沫轻质土时，应采用台阶式浇筑，浇筑体底部基础宽度应满足开挖台阶宽度L≥2m且L≥0.25H，基础外侧襟边宽度和其他台阶宽度不应小于1m；

5） 泡沫轻质土用于路堤滑坡区段抢险加固时，设计应明确滑塌体清理、排水措施和浇筑体基础处理等要求。浇筑体基础下方可埋置渗水盲沟或支撑渗沟等排水体系；

6） 当潜在滑坡体经验算后整体稳定系数安全富余量不足12%时，位于滑坡体上部的泡沫轻质土整体结构质量不宜大于挖除的土体质量。

2  结构设计

图5.10.1  潜在滑坡段路基卸荷减载断面形式

5.10.2 挡墙变形

1  补充规定

1）当路堤（肩）挡墙出现结构性裂缝、倾覆变形或侧移时，应根据墙背土压力验算，分析挡墙发生变形的原因，土压力偏大时，可采用泡沫轻质土置换部分土体，必要时结合挡墙加固等措施（图5.10.2-1）；

2）挡墙病害严重并具有安全隐患时，应根据验算情况确定挡墙安全高度，明确拆除范围及泡沫轻质土置换方案（图5.10.2-2）；

3）泡沫轻质土置换体积应根据挡墙地基承载力、土压力、沉降和稳定性验算进行确定。

2  结构设计

图5.10.2-1  挡墙变形修复泡沫轻质土处治断面形式（置换）

图5.10.2-2  挡墙变形修复泡沫轻质土处治断面形式（部分拆除）

5.10.3溶洞、采空区

1  补充规定

1）泡沫轻质土应用于溶洞、采空区路段时，应调查岩溶地貌的发育特征或采空区的性质及范围，并分析评估泡沫轻质土回填的可行性；

2）泡沫轻质土可用于开挖回填、充填、注浆、板跨结合减轻堆载等措施；

3）路基范围发育不规则的空腔或坑洞，且体积不大，埋深较浅时，可采用泡沫轻质土充填密实，泡沫轻质土抗压强度等级宜采用CF0.4～CF0.6；

4）岩溶区域地表水宜采用渗沟、排水沟将水截留至路基外；

5）当洞体庞大或深度较深时，应在稳定评价基础上，采用钢筋混凝土板块跨越，同时上部可采用泡沫轻质土；对于有顶板但顶板强度不足的干溶洞，可予以加固，提高强度后，上部采用泡沫轻质土路堤。

5.10.4隧道洞顶脱空与明洞回填

1  补充规定

1）隧道洞顶塌方或脱空时，可采用泡沫轻质土填充衬砌背部空腔；

2）当洞口仰坡开挖较高时，明洞上方可采用泡沫轻质土回填。

2  结构设计

图5.10.4  隧道洞顶脱空与明洞回填处治断面形式

5.10.5桥梁减跨

1  补充规定

条文说明：受现有地形、地貌的限制，设计时为跨越道路、河流等现有建（构）筑物，常设计桥梁。桥较高时，常规工法为解决桥台台前锥坡放坡长度问题，桥跨数量和长度通常以两个台前锥坡坡脚净距为设计控制依据，其结果是桥梁总长往往远大于所跨建（构）筑物要求宽度，本来1跨桥可解决的跨越问题需要2～3跨来解决。如采用薄壁式桥台，由于台后填土高，土压力大，桥台存在质量风险。采用泡沫轻质土可垂直填筑，固化后对结构物的侧压力极小，且可解决土压力和台前锥坡放坡问题，将桥台优化为简单的单排桩桩柱式桥台并减少因锥坡放坡而增加的桥跨，节约施工用地，利于保护自然环境。

引起桥头跳车的主要原因有不均匀沉降、刚度突变和车速与车辆本身的抗振性能等。就道路路况而言，主要是柔性道路与刚性结构物之间的连接处发生不均匀沉降，产生错台所致。桥梁与路基、路面的组成材料、刚度、强度、胀缩性等存在差异，且桥头连接处受力时易形成集中应力。在车辆荷载、结构自重、自然因素作用下，桥梁与道路同时发生沉降，但两者的沉降量有很大差异,道路的沉降量远大于桥梁的沉降量，形成错台，导致行车时发生桥头跳车，究其最基本原因便是桥台背回填问题。

2  结构设计

图5.10.5  桥梁减跨断面形式

5.10.6桥梁加固

1  补充规定

1）拱上建筑拆除应严格按设计卸载程序进行。设计无要求时，应按对称、均衡原则进行拆除。对跨境较大的拱桥，拱上建筑拆除应作专门的卸载程序设计与相应的结构验算；

2）拱上建筑拆除时，应观测1/4跨、拱顶及其他控制截面的挠度和拱圈横向位移、结构开裂情况。多孔拱桥拱上建筑不能同时对称拆除时，还应观测相邻孔跨拱圈和墩台的变位，并详细记录。发现异常情况必须立即停止施工，并及时分析原因。必要时应采取安全措施或调整卸载程序；

3）对拆除拱上建筑后的拱背应进行清理，避免松散砂浆或破损砌体的存在；

4）对拱圈缺陷应进行修补；

5）浇筑泡沫轻质土前应充分湿润原拱背面。应按设计程序浇筑轻质土，设计无规定时，宜由两拱脚向拱顶对称浇筑。对跨径或宽度较大的拱桥，必要时可沿横向由拱圈中线向两侧对称、分环浇筑；

6）大跨径拱桥拱上建筑拆除施工应在有效的监控下进行；

7）当单一泡沫轻质土置换方案不能保证安全使用时，可与其他加固措施结合起来使用。

条文说明：双曲拱桥在加固施工时，首先卸除桥面（包括桥面铺装、栏杆与缘石、泄水管等）构造，分段、分条、分层对称均衡卸除填料露出主拱圈拱板及腹拱圈表面（保留拱上侧墙），待拱肋及横系梁加固完成后，在主拱圈拱板表面铺设防水层，然后严格按施工顺序分层分条对称浇筑拱上泡沫轻质土，安装泄水管构造及浇筑桥面铺装等。通过将拱腔填料置换为刚性泡沫轻质混凝土填料等措施，使得桥梁减少恒载、保证横隔板混凝土压实度、车辆荷载横向分布更均匀并提高了拱桥横向整体刚度。

2  结构设计

图5.10.6-1  拱桥加固断面形式

图5.10.6-2  拱桥加固断面形式

图5.10.6-3  简支梁桥加固断面形式

5.10.7地震

1  补充规定

1）在地震基本烈度值大于等于Ⅷ度的地区设计泡沫轻质土路基时，应进行抗滑动、抗倾覆验算；

2）在地震基本烈度值大于等于Ⅷ度的地区设计泡沫轻质土路基时，外立面板不宜采用预制形式；

3）在地震基本烈度值大于等于Ⅷ度的地区设计泡沫轻质土路基时，抗滑钢筋直径宜提高一个级别使用。

5.10.8干热河谷

1  补充规定

1） 泡沫轻质土路基顶部0.8m范围内混合料不宜掺加砂性土作细集料，并适当提高泡沫轻质土强度（参考表5.10.8）；

表5.10.8 干热河谷段泡沫轻质土性能指标

| 路面底面以下深度（m） | 最小强度等级 |  | 最小容重等级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高速公路、一级公路 | 二级及二级以下公路 |  |
| 0～0.80 | CF1.0 | CF0.8 | W5 |
| ＞0.80 | CF0.6 | CF0.5 | W4 |

条文说明：通过长期气候分析表明干热河谷带分布的海拔上限位约2000m，而对表土水分的影响范围在深度0～0.6m的范围。

2）注意泡沫轻质土的保湿养护工作，在高温施工时每层浇注完毕后应采用塑料薄膜或防渗土工布进行覆盖保湿养护，必要时应采用洒水降温措施；

条文说明：泡沫轻质土在高温施工时，浇注体水化热大，内外温差作用易产生温度裂缝，表层泡沫轻质土因高温蒸发失水过快会致使表层强度降低，加之轻质土温度干缩系数较大，在干热河谷地段尤为明显。

3） 泡沫轻质土顶面应设置防渗土工膜，降低干湿季交替对泡沫轻质土的影响；

4）适当控制每层浇筑层厚度，对于高温或干热路段施工，每层浇筑厚度宜控制在0.5～1.0m厚，其他路段宜控制在0.3～0.5m厚；

4） 工程经验表明在泡沫轻质土内设置铁丝网可有效减小其收缩，因而在干热河谷路段路基顶部、底部100cm以内位置需设置两层铁丝网，高于10m每间隔5m设置两层铁丝网，两层铁丝网间距为30cm～50cm。

- 6 施工

6.1 施工准备

6.1.1 详细分析设计图纸，根据设计意图、工程规模、工期要求，确定施工方案，编制施工组织计划。

6.1.2施工前，对施工现场的气候、地形、地质及构造物等现场情况进行调查，必要时应进行相关工程的测量复核，以检查工程数量、设计图纸是否与实际相吻合。

6.1.3 收集当地历史气候资料及施工期的天气预报，为异常天气的施工提前制定相关预防保证措施。

6.1.4 建立健全质量、环保、安全管理体系和质量检测体系，并进行培训和交底。

6.1.5 确认施工电源、施工用水、施工便道、施工设备及主要材料的准备工作是否就位。应按施工组织设计，组织施工设备进场，并应做好安装、调试及标定工作；应按原材料使用计划，组织原材料进场、检验。

条文说明：发泡剂属于关键原材料，应在施工现场对发泡剂性能进行检验，判断是否合格。

6.1.6 结合设备生产能力、工期要求等对设计浇筑体进行浇筑区和浇筑层的划分，为浇筑施工做好相关规划。

6.1.7施工前，应先做好泡沫轻质土基底交接面的验收工作，必要时清除浇筑区基底杂物，尤其应排除基底的积水；当在地下水位以下浇筑时，应有降水措施，严禁在基底有水的状态下浇筑施工。

6.1.8 做好施工废水、工程废料的清运措施，确保整个施工期满足环保要求。

6.2施工设备

6.2.1 泡沫轻质土的现场制作、输送与浇注，应采用专用施工设备，且应满足以下要求：

1 电控系统具有发泡剂、发泡液、压缩空气、泡沫、水泥浆、泡沫轻质土流量实时数显功能，且应集中显示于触摸屏或平板电脑上；

2 泡沫制备、水泥浆输送、泡沫轻质土制备与输送的产能应满足表6.2.1的要求，各设备性能需满足连续作业要求；

表6.2.1设备产能要求

| 项 目 | 产能（m3/h） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 泡沫制备 | ≥60 | 单套发泡装置产能 |
| 水泥浆输送 | ≥30 | 单台水泥浆输送泵产能 |
| 泡沫轻质土制备与输送 | ≥90 | 单台轻质土输送设备产能 |

3 电控系统应具有气泡群密度、水泥浆湿容重和泡沫轻质土湿容重实时数显功能，且应集中显示于触摸屏或平板电脑上，其允许误差应满足表6.2.2的要求；

表6.2.2实时控制允许误差

| 项 目 | 允许误差 |
| --- | --- |
| 气泡群密度 | ±5% |
| 水泥浆湿容重 | ±2% |
| 泡沫轻质土湿容重 | ±3% |

4 发泡装置应具有发泡剂自动稀释功能，设备宜能够自动生成实时材料报表；

5 设备原材料配料及输送装置应设有除尘装置；

6 水泥浆输送泵应为定流量泵；

7 设备生产的泡沫轻质土料浆匀质性应满足湿容重差异率不大于5%。

条文说明：本条有如下说明：

（1）对设备的各项控制参数明确了需满足实时显示的条件，主要目的在于实时检测相关数据，保证泡沫轻质土浇筑质量。

（2）泡沫轻质土料浆湿容重差异率直接影响成型质量，故进行了规定，其差异率测试可采用下列方法：

采用设备生产湿容重为5±0.2kN/m³的泡沫轻质土料浆，机组连续生产后，在管道出口处从30s开始，每隔30s取一次泡沫轻质土料浆样品测其湿容重，一共5次，按照公式（1)和 (2)计算泡沫轻质土料浆湿容重差异率。

M0=M1+M2+M3+M4+M55                               （1）

C=1M0X100%            （2）

式（1）、式（2）中：M0——泡沫轻质土料浆平均湿容重（kN/m³）；

M1——30s时的泡沫轻质土料浆湿容重（kN/m³）；

M2——60s时的泡沫轻质土料浆湿容重（kN/m³）；

M3——90s时的泡沫轻质土料浆湿容重（kN/m³）；

M4——120s时的泡沫轻质土料浆湿容重（kN/m³）；

M5——150s时的泡沫轻质土料浆湿容重（kN/m³）；

C——泡沫轻质土料浆湿容重差异率（%）。

6.2.2 不得采用泡沫混凝土或发泡水泥设备替代泡沫轻质土专用设备进行施工。

条文说明：设备是确保工程施工质量的关键，泡沬混凝土或发泡水泥设备由于产品性能差、稳定性不高，不可替代泡沫轻质土专用设备进行泡沫轻质土填筑工程施工。

6.2.3 水泥浆的制作应采用专业拌合站，严禁使用小型搅拌机。

6.2.4 现浇泡沫轻质土施工设备进场后，建设单位和监理单位应按附录E的要求对设备功能进行逐项检查，并严格填写附录E“泡沫轻质土专用施工设备功能检验表”；仅当设备功能全部满足要求时，方能展开施工。

- 6.3施工工艺流程

泡沫轻质土路堤浇筑施工工艺流程详见图6.3。

图6.3  施工工艺流程

6.4轻质土制作和浇筑

6.4.1轻质土制作

泡沫轻质土在制作时应符合下列要求：

1 泡沫轻质土制作设备应具有原材料的配料和自动化计量功能，在拌合制作泡沫轻质土时，应能实时调节水泥浆或气泡群流量；

条文说明：泡沫轻质土由气泡和加压水泥浆混合而成，施工过程中需要对其参数进行调整，以保证轻质土的湿容重与流量满足设计要求。

2泡沫轻质土在拌合制作过程中，材料的计量偏差应满足表6.4.1的要求。

表6.4.1 材料的计量偏差

| 原材料 | 计量偏差（%） |
| --- | --- |
| 细集料 | ±2 |
| 水泥、掺合料 | ±2 |
| 水、外加剂 | ±1 |
| 气泡群 | ±1 |
| 水泥浆 | ±2 |

注：气泡群及水泥浆计量偏差数值为选择性指标。

3 泡沫轻质土在拌合制作成型过程中，搅拌时间应确保各组分混合均匀；

条文说明：拌合制作成型过程中对搅拌时间进行控制是为了避免泡沫轻质土因终凝前的结构破坏而降低了强度。

4 水泥浆在储存装置中停滞时间不宜超过2h；

条文说明：水泥浆在储料装置中的停滞时间超过2h，会出现部分水泥浆料凝结现象，从而导致制作出的泡沫轻质土出现分层、裂缝、表面起皮等现象，影响泡沫轻质土的质量。

5 气泡群应采用发泡设备预先制取，不宜采用搅拌方式制取气泡群；

6 气泡群应与水泥料浆混合均匀，新拌泡沫轻质土在泵送设备、泵送管道中的停滞时间不宜超过1h；

条文说明：考虑一部分泡沫在水泥浆与气泡群的混合和输送时会消泡，因此，泡沫的投入量应考虑消泡的比例和设计所需湿容重来定。泡沫的消泡比例会因发泡剂的种类而异。目前具体操作中最大程度也未超过5%，预计常为3%左右的损失。如果施工疏忽的话，结果可能导致较大的误差同时湿容重也会改变，这是施工中的重点与难点，应重点控制。泡沫轻质土的配置步骤出差错，浆物混合不均匀的话，会影响其强度及流动性。泡沫在发泡之后的较短时间内就会开始消泡，所以发泡后要迅速将之与水泥浆混合。同样，对于成品也一样，5分钟后就开始消泡，因此尽量做到迅速混合，杜绝使用超过发泡时间的泡沫。

7 设备浇筑管口取料时，上管口与下管口取料湿容重偏差应小于1%。

6.4.2轻质土浇筑

1 泡沫轻质土路基施工前，应将路基划分为若干个浇注区，每个浇注区应划分为若干个浇注层。

2 浇注区的划分应符合以下要求：

1）当路基纵横向尺寸较大时，单个浇注区顶面面积最大不应超过400m2，以200m2～300m2为宜。

2）单个浇注区长轴方向长度不宜超过30m。

3 浇注层的划分应符合以下要求：

1）除空洞充填、管线回填、保温隔热工程外，单层浇筑厚度宜按0.3m～0.5m控制。

条文说明：为减少气泡消泡和确保填筑质量，填筑厚度一般按0.3m～0.5m进行控制。

2）路床部位应按2×0.4m或1×0.8m划分浇注层。

3）设计有金属网的位置，应为浇注层分层界面。

4泡沫轻质土路基每个浇注层浇注前，应对浇注层顶面高程做现场标记，标记点数不少于3点或以标线的形式标记；

5 单个浇注区浇注层的浇注施工时间不应超过水泥浆的初凝时间；当施工气温不低于10℃，上下相邻两层浇注层的浇注间隔时间可按8~12小时控制；否则，浇注间隔时间应不低于2天；

条文说明：产生泡沫轻质土受后续浇筑影响产生破坏的主要原因：（1）同一浇注区浇注层，因设备产能制约，未能在初凝时间内完成浇注，导致已经初凝的泡沫轻质土受后续浇注泡沫轻质土流动和挤压的影响而形成剪切裂缝及内部结构破坏。（2）不同浇筑层浇筑间隔时间不足，在下层轻质土未完成终凝前进行下一步浇筑施工。（3）施工路段海拔高，施工时温度较低，终凝时间增长。

6 浇注方向宜自浇筑区长轴中间位置附近向两端浇筑；如采用一条以上浇注管，亦可从两端向中间位置浇注；

7 如浇注层底高程有明显差异，宜自较低的位置开始浇注；

8泡沫轻质土应在出料软管的前端直接浇注，出料口宜埋入泡沫轻质土中；在移动浇注管、自出料口取样、扫平表面或需要冲散浇注区内多余的泡沫时，出料口离当前泡沫轻质土流动表面的高差宜控制在1m以内；

9 轻质土浇筑不需振捣，直接采用泵管浇筑后自流平，浇筑时为减少轻质土浇筑不规范引起消泡，施工过程中要避免过度振动，泵送管出口应始终与浇筑面保持水平。

条文说明：浇筑时，泵送管出口应与浇筑面保持水平，以减少对新拌泡沫轻质土扰动。下图6.4.2中列出了施工中可能出现的三种浇筑方式；其中，方式A为正确方式，方式B和方式C为不正确方式，施工时应避免。在固化前，泡沫轻质土中的气泡处于独立、分散等不稳定状态，容易受挤压或扰动而消泡。采用分层分块方式填筑和泵送管的出料口与浇筑面保持水平进行浇筑，以减少对未固化的泡沫轻质土扰动，使气泡消泡量降到最小。

方式A （正确 ）          方式B （不正确 ）         方式C（不正确 ）

图6.4.2  轻质土的浇筑方式

10 进行扫平表面时，应尽量使浇注口保持水平，并使浇注口离当前浇筑轻质土表面尽可能低；

11 单个浇注层宜一次性浇注完毕，必要时最多分两次浇注，且两次浇注的间隔时间应控制在6小时～24小时；

12 新拌泡沫轻质土浇筑施工宜采用直接泵送或配管泵送方式。

条文说明：泵送作业是泡沫轻质土填筑工程施工的关键工序，也是容易出现故障的工序。泡沫轻质土输送宜采用直接泵送或配管泵送方式，不宜采用水泥罐车等工具输送。泵送前，应做好管接头的紧固和检査工作，确保接头牢固。泵送过程中，随时检査泵送管的压力和接头的牢固情况，发现压力出现异常时，及时检查并排除故障。

13单级配管泵送范围应根据配合比、泵送距离及泵送高度确定。水平泵送距离及垂直泵送高度宜按表6.4.2的规定执行。当泵送范围超过表6.4.2的规定时，可增加中继泵送装置或泡沫混合胶管等补救措施；

表6.4.2 水平泵送距离与垂直泵送高度

| s/c | 水平泵送距离（m） | 垂直泵送高度 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 400～500 | 20～30 |
| 1 |  |  |
| 2 | 300～400 | 10～20 |
| 3 |  |  |
| 4 | 100～200 | 0～10 |
| 5 |  |  |

注：s/c表示细集料与水泥质量之比。如同时存在泵送距离和泵送高度时，泵送范围由泵送距离与泵送高度综合确定。

条文说明：泡沫轻质土配管泵送范围受配合比及落差影响。根据目前泡沫轻质土的原料组成，考虑材料分离、泡沫的稳定性等损耗的最大距离为管道输送500米。因此，为保证泡沫轻质土的稳定性，施工场所的距离应设在搅拌站500米以内。细集料越多，输送中材料分离、泡沫的消泡量越大，其质量也会大打折扣。

14浇筑过程中应减少对泡沫轻质土的扰动，不应在泡沫轻质土里面随意走动或移动浇筑管并尽量减少在已浇完但尚未完全固化的泡沫轻质土上来回走动；

15 在浇筑过程中应对泡沫轻质土的湿容重、流动度进行检测，若不符合要求则应及时调整；

16 泡沫轻质土不得在雨天施工。当遇大雨、暴雨或持续时间较长的小雨，对已施工尚未硬化的轻质土，应采取遮雨措施。浇筑上层前，应清除下层顶面可能的积水，并对被雨水冲刷消泡的松散表层进行铲除；

- 17 旧路加宽老路堤与泡沫轻质土交界的坡面，清理厚度宜不小于0.3m，从老路堤坡脚向上按设计要求挖台阶，土体台阶必须密实、无松散物。泡沫轻质土浇注应采用分层分块方式，不宜沿公路横向分块浇注；纵向填挖结合段，应合理设置台阶；

- 18 泡沫轻质土分区施工时，分区模板应安装拼接紧密，不漏浆。宜在分区浇注施工缝处设置变形缝；

19 在泡沫轻质土施工全流程过程中应注意不得产生内外气压差；

20宜在常规路基填筑完毕、预压结束后，方能施工相邻的泡沫轻质土路基。

- 条文说明：稳定气泡形态，防止气泡膨胀或压缩。

20 浇筑施工过程中，应按附录H真实填写施工记录。

6.5 特殊工况施工

6.5.1冬期、雨期、汛期及热期的泡沫轻质土施工，应根据不同的季节特点制订相应的施工技术方案，并应采取有针对性的措施，保证工程质量和和施工安全。

6.5.2施工前应及时掌握气温、雨雪、风暴、汛情等预报，制订应急预案，做好安全防范工作，避免发生事故。施工操作人员应按劳动保护的规定，采取必要的防护措施。

6.5.3不宜在日均气温低于5℃时浇注,否则应对浇注设备、泵送管道、发泡剂及浇注区域等采取保温防冻措施,每班完工后应清空浇注设备、泵送管道中的残留物；在气温低于5℃条件下进行泡沫轻质土浇筑，宜采用强度较高、水泥含量较高的配合比，并在泡沫轻质土浇筑和养护过程中采取适当的保温措施。当浇筑环境温度低于0℃时应停止施工。

6.5.4当室外日均气温连续5d低于-5℃或环境温度超过38℃，不得进行泡沫轻质土浇筑施工；特殊情况需要施工时，应采取特殊措施并进行专项报批，确保工程质量和施工安全。

条文说明：在没有采取有效措施情况下，当施工现场环境日均气温连续5d低于-5℃，或最低气温低于-15℃，或环境温度超过38℃时，不得进行泡沫轻质土填筑施工。特殊情况需要施工时，应采取特殊措施并进行专项报批，确保工程质量和施工安全。

6.5.5热期施工，每班完工后应及时清洗拌合设备、储浆设备、浇筑管路中的浆体，避免因浆体凝固损坏设备。

6.5.6若在冬期施工时，每班完工后应清空各设备及管路中的残留浆体，并对浇筑管路、施工设备、泡沫剂及浇筑区域等采取保温措施。

6.5.7 高海拔地区施工时，当设备内外环境不存在压力差时，可不考虑低压环境对新拌泡沫轻质土气泡指标的影响；制备的气泡群的各项指标应符合第3.1.3条的规定。

6.5.8在多年冻土区进行泡沫轻质土基坑开挖及浇筑，宜在夏季夜间气温凉爽时进行，基坑开挖排水完毕后应立即开展浇筑工作；

6.5.9 干热河谷地区施工时，为避免泡沫轻质土浇筑完毕后因干缩产生开裂，每浇筑一层轻质土后应及时覆盖塑料薄膜进行保湿养护。温度较高时，可采用洒水等降温措施。

6.5.10 风沙路基施工过程中，对当日施工的未完部分，在每日收工前须注意做好临时防护。

6.6 附属工程施工

6.6.1保护壁施工应符合下列要求：

1 保护壁基础的断面尺寸和混凝土强度等级应满足设计要求；

2  保护壁砌筑前，应标出保护壁外缘线并进行水平测量，曲线部分应加密控制点；

3 现浇钢筋混凝土挡墙类保护壁，在高度小于2m时，可在泡沫轻质土施工前一次性施工至设计标高，否则，可分2～3次施工。其施工质量控制应按普通混凝土工程控制；

4 预制类保护壁，混凝土的集料粒径和强度等级应满足设计要求。浇筑混凝土前，应按设计要求定位挡板拉扣。浇筑完混凝土后，应重新测量定位挡板拉扣，并应对挡板表面进行光面处理；

5 砌块类保护壁，砌筑砂浆应满足设计质量要求，砌缝宜采用勾缝，缝宽不宜超过1cm，施工过程中砌筑高度应超过当前泡沫轻质土浇筑面3层砌块高度，按照随浇随砌的原则施工；

条文说明：本条对砌块类保护壁的浇筑高度和浇筑原则进行了规定，是为了避免在施工过程中保护壁失稳倒塌。

6 当保护壁搬运和砌筑时，应轻拿轻放，避免保护壁损坏和拉扣变形；

7 保护壁水平及倾斜误差应逐层调整，曲线部位应砌筑平顺。

6.6.2防渗土工膜铺设前应清除底层的尖锐物，避免刺破，必要时应先铺设一层无纺针刺土工布作为隔离层；相邻幅的土工膜重叠宽度不宜小于5cm，且应采用热焊的方式进行搭接。

6.6.3在填筑体顶部、底部、断面突变及其他特殊部位应设置镀锌铁丝网补强，镀锌铁丝网设置应符合本标准第5.3.4条要求。

条文说明：泡沫轻质土顶部设置有其他构造物时，宜在构造物范围增设一层金属网。

6.6.4镀锌铁丝网铺设前，应检查其外观，有明显锈迹的铁丝网，不能采用。

6.6.5在变形缝位置铺设镀锌铁丝网时，镀锌铁丝网应断开铺设。

6.6.6相邻幅的镀锌铁丝网，应重叠铺设至少20cm，重叠部位宜用铁丝绑扎，相邻绑扎点间距不应超过10倍网眼边长。

6.6.7在陡坡体、滑坡体等路段填筑泡沫轻质土时，宜采取锚固等抗滑措施，抗滑锚固件表面需做好防锈、防腐措施，抗滑锚固设置应符合本标准第5.3.3条要求。

6.7 泡沫轻质土与路面衔接

6.7.1 泡沫轻质土路床浇筑完毕后，横向上水平打造、纵断面方向上台阶型水平打造，路面横坡及纵坡通过路面结构层基层材料来调整，须保证路面最小厚度不小于设计要求。

- 6.8 路面施工

- 6.8.1 泡沫轻质土路床施工完毕后，在顶层泡沫轻质土养护28d以后且抗压强度达到设计值后，方可进行路面结构层施工。

- 6.8.2 路面结构层施工应避免大型机械直接在路床顶部行走，卸料车、压路机应在推平机械的后端行驶，采取边推平、边卸料、边碾压的前进方式施工。

6.9 轻质土养护

6.9.1泡沫轻质土填筑体顶层浇筑完毕并达到设计抗压强度之前，不得直接在填筑体表面进行机械或车辆作业。在填筑体达到设计抗压强度后，作业前，应先铺一层覆盖层，厚度不宜小于20cm。

- 6.9.2除空洞充填、管线回填工程外，浇注完填筑体顶层后，应立即对填筑体表面覆盖塑料薄膜或土工布进行保湿养护，养护时间不应小于7d。

- 条文说明：填筑体表面覆盖塑料薄膜或土工布保湿养护是为了避免泡沫轻质土在硬化过程中因水分流失而导致强度降低。

- 7 质量检验和验收

- 7.1 一般规定

7.1.1 泡沫轻质土用于路基工程时，可作为一个分部工程，分部工程划分的分项工程有泡沫轻质土材料和拌合物、泡沫轻质土填筑体、泡沫轻质土填筑附属工程。

7.1.2 泡沫轻质土填筑工程质量检验和验收除应符合本标准外，还应符合现行行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1的规定。

7.1.3 质量检验与验收应以填筑体为构造单元，并应按单个或若干个构造单元划分为检验批。

- 7.1.4填筑工程的施工质量控制应符合下列规定：

- 1 原材料、半成品、成品、器具和设备应按本标准第3.2节的规定进行检验，检验结果应经监理工程师检查认可；

- 2应按本标准第6.2和6.4节的规定进行质量控制，各工序之间应进行自检、交接检验，并应形成记录；

- 3 对于监理单位提出检查要求的重要工序，应经监理工程师检查认可，才能进行下道工序施工。

- 7.1.5 质量保证资料应包括下列内容：

- 1 所用原材料、半成品和成品的质量检验结果；

- 2施工配合比、基坑交接检査、面板施工检查和浇筑检查记录；

- 3各项质量控制指标的试验数据和质量检验资料；

- 4施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析；

- 5施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件。

- 7.1.6检验批质量验收合格应符合下列规定：

- 1主控项目的质量经抽样检验均应合格；

- 2—般项目的质量经抽样检验合格。当采用计数抽样时，合格点率应大于80%，但任何一项的检查合格率不低于70%，且不得存在严重缺陷；

- 3具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

- 7.1.7对工程质量验收不合格的，监理单应责令施工单位进行缺陷修补或返工，并应重新进行质量检验与验收。

- 7.2泡沫轻质土材料和拌合物

- I 主控项目

- 7.2.1水泥进场时，应对其品种、代号、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行检验，检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的相关规定。

- 检查数量：按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样数量不应少于一次。

- 检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

- 7.2.2发泡剂性能试验测定的标准气泡群密度、标准气泡柱静置1h的沉降距、标准气泡柱静置1h的泌水率等指标应符合要求。

- 检查数量：检验频率应为1次/5000L，每批次产品或每个施工项目应至少检验1次。

- 检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

- 7.2.3拌合物的性能（湿容重、流动度、强度等）应符合设计要求，原材料的相容性试验应符合附录B的要求。

- 检查数量：同一配合比的轻质土检查不应少于一次。

- 检验方法：检查配合比质量证明文件和性能、相容性检验报告。

- Ⅱ 一般项目

- 7.2.4外加剂进场时，应对其品种、性能、出厂日期等进行检查，并应对外加剂的相关性能指标进行检验，检验结果应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119等的规定。

- 检查数量：按同一厂家、同一品种、同一性能、同一批号且连续进场的混凝土外加剂，不超过50t为一批，每批抽样数最不应少于一次。

- 检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

- 7.2.5矿物掺合料进场时，应对其品种、技术指标、出厂日期等进行检查，并应对矿物掺合料的相关技术指标进行检验，检验结果应符合国家现行有关标准的规定。

- 检查数量：按同一厂家、同一品种、同一技术指标、同一批号且连续进场的矿物掺合料，粉煤灰、石灰石粉、磷渣粉和钢铁渣粉不超过200t为一批，粒化高炉矿渣粉和复合矿物掺合料不超过500t为一批，沸石粉不超过120t为一批，硅灰不超过30t为一批，每批抽样数量不应少于一次。

- 检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

- 7.2.6 细集料质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定，使用经过净化处理的海砂应符合现行行业标准《海砂混凝土应用技术规范》：TGJ 206的规定，再生混凝土骨料应符合现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177和《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176的规定。

- 检查数量：按现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定确定。

- 检验方法：检查抽样检验报告。

- 7.2.7泡沫轻质土拌制及养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。采用饮用水时，可不检验；釆用中水、搅拌站清洗水、施工现场循环水等其他水源时，应对其成分进行检验。

- 检查数量：同一水源检查不应少于一次。

- 检验方法：检查水质检验报告。

- 7.3泡沫轻质土填筑体

- I 主控项目

- 7.3.1新拌泡沫轻质土的湿容重、抗压强度应符合设计要求。试样宜在浇筑管管口制取。

- 检查数量：试件制取组数应符合下列规定：

- 1每个构造单元应至少制取二组试件；

- 2当同一配合比连续浇筑少于400m3时，应按每200m3制取一组试件；

- 3当同一配合比连续浇筑大于400m3时，应按每400m3制取一组试件。

- 检验方法：检查施工记录及湿容重、抗压强度试验报告。

- 7.3.2浇筑的质量检验应符合表7.3.2的规定，检验结果应填写浇筑质量检验记录，并应符合本标准附录I表I.0.3的要求。

表7.3.2  浇筑的质量检验

| 项次 | 检验项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 检验频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气泡群密度 (kg/m3) | 48～52 | 本标准附录I | 每班开工前自检1次 |
| 2 | 湿容重 (kN/m3) | 符合本标准表 3.2.1的规定 | 本标准附录C | 连续浇筑每100m³自检1次 |
| 3 | 流动度(mm) | 180±10 | 本标准附录D | 连续浇筑每100m³自检1次 |

- 检查数量：试件制取组数应符合下列规定：

- 1每个构造单元应至少制取二组试件；

- 2当同一配合比连续浇筑少于400m3时，应按每200m3制取一组试件；

- 3当同一配合比连续浇筑大于400m3时，应按每400m3制取一组试件。

- 检验方法：检查浇筑质量检验记录、浇筑施工记录。

7.3.3填筑体的主控项目检验应包括表干容重和抗压强度，并应符合表7.3.3的规定。检验结果应填写检验批质量评定表，并应符合本标准附录I表I.0.4的要求。

表7.3.3填筑体的主控项目检验

| 项次 | 检验项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 检验频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表干容重 (kN/m3) | 符合本标准表3.2.1附注的规定 | 施工中留件检测并参照本标准附录E或参照本标准7.5.2条进行 | 每100m³ |
| 2 | 抗压强度 (MPa) | ≥设计值 | 施工中留件检测并参照本标准附录F | 每100m³ |

- 7.3.4用作路基土时，路基代表弯沉值应符合设计要求，检查和评定按现行行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1的规定执行。

- 检查数量：每车道、每20m测1点。

- 检验方法：检查检验报告。

- Ⅱ 一般项目

- 7.3.5填筑体的外观质量应符合下列规定：

- 1面板应光洁平顺，板缝均匀，线形顺适，沉降缝上下贯通顺直。

- 2材质气孔大小均匀、细密，截面表观气孔直径应小于1.0mm；

- 3表面出现的非受力贯穿裂缝宽度应小于5.0mm；

- 4表面蜂窝面积应小于总表面积的1%。

- 检查数量：全数检查。

- 检验方法：观察，检查处理记录。

- 7.3.6填筑体实测项目的允许偏差应符合表7.3.6的规定。

表7.3.6填筑体实测项目的允许偏差

| 项次 | 检查项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 | 检验频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面高程 (mm) |  | +50, -30 | 水准仪 | 每个构造单元测2 点 或每20m测1点 |
| 2 | 厚度 (mm) |  | — | 卷尺 | 每个构造单元测2 点 或每20m测1点 |
| 3 | 轴线偏位 (mm) |  | 50 | 经纬仪或拉尺、 尺量 | 每个构造单元测2 点 或每20m测1点 |
| 4 | 宽度 (mm) |  | 不小于设计 | 卷尺 | 每个构造単元测2 点 或每20m测1点 |
| 5 | 基底高程 (mm) | 土质 | ±50 | 水准仪 | 每个构造单元测2 点 或每20m测1点 |
|  |  | 石质 | +50，-200 |  |  |
| 注：在空洞充填、管线回填工程中，一般项目内容可不检查。 |  |  |  |  |  |

- 检查数量：按结构缝或施工段划分检验批。按构造单元检查。检查方法：按表7. 3. 5进行。

- 7.4 泡沫轻质土填筑附属工程

- I 主控项目

- 7.4.1混凝土原材料、拌合物的技术性能和质量要求应符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1的规定。

- 检验方法：检查质量证明文件、抽样检验报告及相关资料。

- 7.4.2钢筋原材料、加工及安装的质量要求应符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1的规定。

- 检验方法：观察，尺量，检查产品合格证、抽样检验报告和相关资料。

- 7.4.3砖、砌块和砂浆的品种、强度等级、规格应符合设计要求，质量验收可参照《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的相应要求执行。

- 检验方法：检查砖、砌块进场复验报告和砂浆试块试验报告。

- 7.4.4基床台阶、衔接面锚固措施应符合设计要求。

- 检查数量：全数检查。

- 检验方法：观察，尺量。

- Ⅱ 一般项目

- 7.4.5填筑体钢丝网的规格、间距和搭接等应符合设计要求。

- 检查数量：全数检查。

- 检验方法：观察，尺量。

- 7.4.6 防水土工膜、盲沟、排水管、滤水层等防排水措施应符合设计要求。

- 检查数量：全数检查。

- 检验方法：观察，尺量，并检查防水材料质量证明文件及抽样检验报告。

- 7.4.7沉降缝的设置和填缝材料应符合设计要求。

- 检查数量：全数检查。

- 检验方法：观察，尺量。

- 7.4.8缓冲层、碎石垫层等其他构造措施应符合设计要求。

- 检查数量：全数检查。

- 检验方法：观察，尺量。

- 7.4.9面板外立面一侧应光洁平顺，无外鼓变形，无明显气孔，板缝均匀，线形顺适，沉降缝上下贯通顺直，面板工程的尺寸偏差应符合表7.4.9的要求。

表7.4.9 面板的质量检查

| 项次 | 检验项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 检验频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础混凝土强度 (MPa) | 不小于设计值 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T 50081 | 每10m³取一组， 每项目至少取一组 |
| 2 | 基础断面尺寸 (mm) | 不小于设计值 | 尺量 | 每20m量测1处 |
| 3 | 面板顶高程 (mm) | ±50 | 3m直尺 | 每20m量测1处 |
| 4 | 轴线偏位 (mm) | 50 | 经纬仪或拉尺、尺量 | 每20m量测1处 |
| 5 | 面板垂直度 或坡度 | -0.5% | 挂垂线 | 毎20m量测1处 |

7.4.10挡板外立面一侧应光洁平顺，无外鼓变形，无明显气孔，其质量检验应符合表7.4.10的规定，检验结果应填写面板质量检验记录，并应符合本标准附录I表I.0.1的要求。

表7.4.10挡板的质量检验

| 项次 | 检验项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 检验频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度 (MPa) | 不小于设计值 | 《普通混凝土力学性能 试验方法标准》 GB/T 50081 | 每10m³取一组， 每项目至少取一组 |
| 2 | 边长 (mm) | ±0.5% | 尺量 | 长宽各测1次，每100 块抽査1块，每项目至少5块 |
| 3 | 两对角线差 (mm) | ±0.7% | 尺量 | 每100块检査1块， 每项目至少5块 |
| 4 | 厚度 (mm) | +5，-3 | 尺量 | 检査2处，每100块检査1块，每项目至少5块 |
| 5 | 表面平整度 (mm) | ±0.3% | 直尺 | 长宽各测1次，每100块检査1块，每项目至少5块 |
| 6 | 预埋件位置 (mm) | ±10 | 尺量 | 每100块抽査1块， 每项目至少5块 |

- 7.5 泡沫轻质土表面强度检测（确定浇筑间歇期）

7.5.1泡沫轻质土表面强度检测（确定浇筑间歇期）

轻质土一层浇筑完毕后，可通过表面强度判断下一层浇筑时间。表面强度可通过表面强度仪进行。

主要步骤：根据泡沫轻质土浇筑后分为三个阶段，第一阶段为4～8小时采用薄膜球形柱脚，第二阶段为8～24小时采用金属球形柱脚，第三阶段为24小时之后，采用锥形柱脚；测试方法见条文说明。

条文说明：轻质土分层浇筑，一层浇筑完毕到下一层开始浇筑的时间为浇筑间歇期。一般认为，下一层浇筑前，当前轻质土应达到一定强度（0.2MPa以上），以便工作人员、施工设备等可以开展新的浇筑。

表面强度测试方法：

1  获得泡沫轻质土4～8小时内表面强度：

1）针对轻质土浇筑后4～8小时内，使用薄膜球形柱脚，将加载系统仪器组装好后安装薄膜球形柱脚，分别将三个薄膜球形柱脚充气，至气压计读数皆为P0后，置于水平面，利用长水准气泡条和调平螺丝调平去除装配误差后，放置于轻质土表面；

2) 加载时分多级加载，每次静置时间相同，最后一次加载至最终加载重量m后停止加载并静置，记录三边的凹陷值∆h1、∆h2、∆h3，取各凹陷值之和∆hi，并求平均值，读出球形薄膜球形柱脚变形后所压得螺纹圈数n；

建立公式求解实际接触面积：

首先根据对称性将空间问题简化成为平面问题进行求解，由设置的同心圆刻度可直观读出接触剖面所压得螺纹圈数n，乘以间距2mm即为弧长L，在三角形平台面的侧面各设置一个与地面接触的位移计，可读出荷载作用下凹陷沉降为∆h ，假设球面半径为R，该弧所对应的圆心角为α，凹陷处对应圆半径为r，建立如下方程组：

L=αR1R−∆h2+r2=R22α=αrccosR−∆hR3

将（1）式带入（3）式可得L∆h=α1−cosα，由迭代法可计算出α,便可以此计算出R、r；

R=Lα

r=R2−R−∆h2

从而再将平面问题转化为空间问题，建立空间直角坐标系，进行曲面积分求解接触球面面积其中空间区域所围方程如下：

x2+y2=r2x2+y2+z−R2=R2

从而进行曲面积分算的接触面积A

A=3D1+∂z∂x2+∂z∂y2dxdy

D为积分曲面在xoy平面的投影区域；

最后由压强公式P=mgA，得出表面强度，式中m为最终加载重量，g为重力加速度；

2  获得泡沫轻质土的8～24小时表面强度：

1）针对轻质土浇筑后8～24小时表面强度，采用金属球形柱脚，将加载系统仪器装配好后安装金属球形柱脚，置于水平面，利用长水准气泡条和调平螺丝调平并去除装配误差后，放置于轻质土表面；

2）加载时分多级加载，每次静置时间相同，最后一次加载至最终加载重量m后停止加载并静置，记录三边的凹陷值∆h1、∆h2、∆h3，取各凹陷值之和∆hi，并求平均值；

假设金属球形柱脚半径为R，平均凹陷值记为h，设投影面半径为r，由此计算金属球形柱脚接触面积在水平面的投影面积，有如下公式：

R−h2+r2=R2         (1)

⇒r=R2−R−h2          (2)

⇒A=πr2                    (3)

最后由压强公式P=mgπR2−R−h2，得出表面强度；

3  获得泡沫轻质土的24小时以上表面强度：

1）针对轻质土浇筑后24小时以上表面强度，采用锥形柱脚，将加载系统仪器装配好后安装球形柱脚，置于水平面，利用长水准气泡条和调平螺丝调平并去除装配误差后，放置于轻质土表面；

2）加载时分多级加载，每次静置时间相同；最后一次加载至最终加载重量m后停止加载并静置，记录三边的凹陷值∆h1、∆h2、∆h3，取各凹陷值之和∆hi，并求平均值；

假设锥形柱脚半径为R，平均凹陷值记为h，设投影面半径为r，锥角为θ由此计算球锥形柱脚接触面积在水平面的投影面积，有如下公式：

r=htanθ2          (1)

⇒A=πr2              (2)

最后由压强公式P=mgh2tan⁡θ22，得出表面强度。

7.5.2轻质土沿深度强度检测（确定浇筑厚度、均匀度）

轻质土单次浇筑厚度以及浇筑均匀度，可通过沿深度强度判断。沿深度强度可通过沿深度强度检测装置进行，也可通过留样试验进行。

留样试验方法：浇筑轻质土时采用PVC管（管径10cm，底部封盖，长度根据需要设置）装样竖直养护，同步开展三个平行试验，养护到设置龄期后，按10cm高度分别截断，开展抗压强度试验。

条文说明：轻质土单次浇筑厚度不宜过厚也不宜过薄，过厚将引起轻质土沿深度强度不均匀（上部偏低，底部偏大），过薄将影响施工效率。

沿深度强度检测装置：

1  本实施例包括蜗杆1、变速箱2、面板3、压力传感器4、柱腿5、取芯样管6、钻头7、底座8、电动机9、位移传感器10，其中蜗杆1位于面板3中央，与变速箱2和取芯样管6相连，压力传感器4和位移传感器10位于蜗杆1、取芯样管6的连接处，蜗杆1、面板3、柱腿5、底座8构成装置支撑骨架。

2   AB为钻头7与样管6的外径差，长为20mm；BC为样管6的壁厚，厚度为10mm；CD为钻头7尾部内径收缩值，大小为10mm；O1D1为钻头7端部半径，大小为r；OO1为钻头7的长度，大小为h；AD1为钻头7圆锥面的母线长，大小为L；Pi为贯入力；∠AD1D为圆锥体的半顶角，大小为θ。

以AD1为母线的圆锥体表面积：

S=πAOAO2−πD1O1D1O2=πsinθR2−r2     （1）

根据静力平衡条件，作用在钻头7圆锥面竖向作用力为Pi，圆锥面法向作用力为：

Fi=Pisinθ                                （2）

沿路堤深度某处钻头7的法向应力为：

σi=FiS=Pisinθ2πR2−r2                            （3）

根据泡沫轻质土均质各相同性的特点，其抗压强度：

fc=σi=Pisinθ2πR2−r2                            （4）

fcx=σisinθ=Pisinθ3πR2−r2                       （5）

fcy=σicosθ=Pisinθ2cosθπR2−r2                   （6）

为保证测试数据的可靠性，可通过取芯样管6获得的土样进行室内无侧限抗压强度测试，获取室内抗压强度fcu，与现场数据相互校核获取修正系数k。

3  泡沫轻质土施工期沿路堤深度强度测试曲线，将不同深度处的Pi代入式（4）、（5）、（6），可计算得抗压强度以及竖直与水平方向的分量。

7.5.3轻质土超声检测（确定浇筑完整性、强度衰减、裂缝分布）

轻质土浇筑完成后，在运营期间可以通过超声测试方法，判断轻质土浇筑完整性、强度衰减、裂缝分布情况。超声检测声测管可通过预埋式或后期钻孔埋入。

条文说明：轻质土路基浇筑完成后，受环境因素（如温度变化、地下水腐蚀）、车辆荷载等作用，将出现裂缝，强度衰减，影响路基整体稳定，可通过超声检测方法进行测试评估。

超声检测步骤：

步骤1，以轻质泡沫土路基的现场条件为依据，在路基中选取试验段变间距布设声测管，声测管之间的间距L逐渐递增，且间距L的增量为ΔL，ΔL由路基形式、路基浇筑层数n和路基单层浇筑厚度h等因素确定，然后根据超声检测预试验结果的稳定性选取最佳检测间距Lb。

步骤2，建立声测管布设组数kn与轻质泡沫土填筑体积V的标量映射关系，以测试精度为导向推算缩尺系数CV，基于缩尺系数CV确定声测管布设组数kn。

步骤3，建立声测管布设空间形式与轻质泡沫土填筑体形状的矢量映射关系，然后以路基断面形式为依据，确定声测管布设方式，并布设声测管以获取各层路基的超声检测数据。

步骤4，通过物理方式在最上层路基获取100×100×100mm的标准立方体试样，测试其无侧限抗压强度，并通过取样槽确定最上层路基浇筑情况，进而建立最上层路基的浇筑质量与超声检测结果的对应关系，并确定波速、波幅和主频的低限值。

步骤5，根据其它层路基的超声检测数据，当路基的波速、波幅和主频均不小于低限值时，认为路基的浇筑质量合格，进入步骤6，否则认为路基的浇筑质量不合格，进入步骤7。

步骤6，在路基浇筑质量合格的基础上，以波速、波幅和主频为评估指标，根据权重模型对路基浇筑质量的均匀性进行评估，进而对路基浇筑质量的优良性进行评价。

步骤7，路基浇筑质量不合格分为2种情况：

情况（1），路基抗压强度不达标，但路基内部无裂缝等缺陷存在，通过强度指标fun，对路基的抗压强度进行评价，强度指标fun由检测点的波速v和波速低限值vd确定。强度指标fun可按下式确定：

fun=1−vd−vvd+1.05

式中：vd是波速低限值，单位km/s；v是检测点的波速，单位km/s。

情况（2），路基内部存在裂缝等缺陷，通过质量指标mun对路基的缺陷发展程度进行评价，质量指标mun由检测点的波幅A、主频F和波幅低限值Ad、主频低限值Fd确定。质量指标mun可按下式确定：

mun=Ad−A×Fd−FAdFd

式中：Ad是波幅低限值，单位dB；Fd是主频低限值，单位kHz；A是检测点的波幅，单位dB；F是检测点的主频，单位kHz。

- 附录

附录A 发泡剂性能试验

A.0.1试验条件：

试验室的温度应保持在20℃±2℃，相对湿度不应低于50%。

A.0.2试验设备：

1 发泡装置1套；

2 塑料桶1个，容积15L；

3 电子秤1台，最大量程2000g，精度1g；

4 带刻度的不锈钢量杯2个，内径108mm，净高108mm，壁厚2mm，容积1L；

5 平口刀1把，刀长150mm；

6 钢直尺1把，尺长150mm，分度值0.5mm；

7 深度游标卡尺1把，精度0.02mm；

8 秒表1块。

A.0.3试验材料：

1 自来水；

2 发泡剂。

A.0.4试验步骤：

1 用电子天平秤称取量杯质量mo；

2 按厂家提供稀释倍率配置发泡液并装人装置中；

3 启动发泡装置，调节空压力压缩空气压力与发泡液比例，直到气泡群密度满足48kg/m3～52kg/m3时为止；

4 当气泡群均匀流出管口时，让气泡群充满量杯，并采用平口刀沿量杯杯口平面刮平气泡群。称取量杯与气泡群的总质量m1；

5 气泡群密度按式(A.0.4-1)计算：

ρf=m1−m0v0(A.0.4-1)

式中：

ρf——气泡群密度(kg/m3)，精确至0.1kg/m3 ；

m1——量杯与气泡群质量和(g)，精确至1g；

m0——量杯质量(g)，精确至lg；

v0——量杯体积(cm3)，精确至lcm3。

6 将标准气泡柱静置1h，测试气泡柱表面距量杯口的最大距离，精确至1mm，即为标准气泡柱1h沉降距。测试结果以3次平行试验的算术平均值表示。

7 将量杯中泌出的水倒入容器中并称量其质量m2，按(式A.0.4-2)计算1h泌水率。测试结果以3次平行试验的算术平均值表示。

ε=m2m1−m0(A.0.4-2)

式中：

ε——泌水率(%)；

m2——泌水量(g)。

A.0.5原材料性能试验记录如表A.0.5。

表A.0.5原材料性能试验记录表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 项目试验人员 |  |  |  |  | 项目试验主管 |  |  |  |  |  | 见证人员 |  |  |  |  |  |
| 执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原材料及试验条件 | 水泥 |  |  | 细集料 |  |  | 掺合料 |  |  | 外加剂 |  |  |  |  | 其他 |  |
|  | 等级强度 | 厂家 | 用量 | 名称 |  | 用量 | 名称 |  | 掺量 (%) | 名称 |  |  | 掺量 (%) |  | 名称 | 用量 |
|  | 发泡剂 |  |  |  |  |  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | 试验条件 |  |
|  | 类别 | 型号 | 稀释倍率 | 发泡 倍率 |  | 用量 | 发泡水 |  | 搅拌水 |  |  | 气温（℃） |  |  | 发泡方式 |  |
| 试验成果 | 标准气泡柱 |  |  |  |  |  |  |  | 气泡群密度(kg/m3 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 静置1h的沉降距(mm) |  |  | 静置 1h的泌水率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 | 实测值 | 平均值 | 编号 |  | 实测值 | 平均值 |  | 编号 |  |  | 实测值 |  | 平均值 |  |  |
|  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成型体积(L) |  |  |  |  | 静置1h的湿容重 增加值(kN/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动度(mm) |  |  | 初始湿容重(kN/m3) |  |  |  |  | 静置1h的湿容重(kN/m3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 | 实测值 | 平均值 | 编号 |  | 实测值 | 平均值 |  | 编号 |  |  | 实测值 |  | 平均值 |  |  |
|  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设) 单位检查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B 相容性试验

B.0.1试验条件：

试验室的温度应保持在20℃±2℃，相对湿度不应低于50%。

B.0.2试验设备：

1 发泡装置1套；

2 试验用搅拌机1台；

3 橡皮锤1个；

4 电子秤1台，最大量程2000g，精度1g；

5 塑料桶1个，容积15L；

6 砂浆分层度筒2个，内径150mm，上节高度200mm，下节带底净高100mm，两节的连接处应加宽3mm～5mm，并应设置橡胶垫圈；

7深度游标卡尺1把，精度0.02mm；

8平口刀1把，刀长150mm；

9秒表1块。

B.0.3试样可在搅拌好的拌合物中制取。

B.0.4试验步骤：

1用塑料桶接取试样，试样用量不应低于10L；

2按本标准附录C测得新拌泡沫轻质土的初始湿容重𝛾0；

3将新拌泡沫轻质土一次性装入分层度筒内，沿分层度筒周围均匀地用橡皮锤轻轻敲击使浆体填充饱满；当新拌泡沫轻质土沉落到低于筒口时，应随时添加，然后刮去多余部分并用抹刀抹平；

4静置1h，将钢直尺平放于筒口，用深度游标卡尺量测钢直尺下沿至泡沫轻质土表面的最大距离，即为新拌泡沫轻质土静置1h的浆体沉降距(mm)。结果以3次平行试验的算术平均值表示。

5去掉上节部分。然后将剩余下节泡沫轻质土搅拌均匀，再参照本标准附录C测得其湿容重𝛾1；

6湿容重增加值按式B.0.4计算,结果以3次平行试验的算术平均值表示。

△𝛾 =𝛾1-𝛾0      (B.0.4)

式中：

△𝛾 ——新拌泡沫轻质土静置1h的湿容重增加值(kN/m3)，精确至0.1 kN/m3 ；

𝛾1——新拌泡沫轻质土静置1h的湿容重 (kN/m3)，精确至0.1 kN/m3；

𝛾0——新拌泡沫轻质土的初始湿容重 (kN/m3)，精确至0.1 kN/m3。

附录C 湿容重试验

C.0.1仪器设备应包括下列内容：

1发泡装置1套；

2试验用搅拌机1台；

3电子秤1台，最大量程2000g，精度1g；

4塑料桶1个，容积15L；

5带刻度的不锈钢量杯2个，内径108 mm，净高108mm，壁厚2mm，容积1L；

6平口刀1把，刀长150mm。

C.0.2试验用料应不低于10L。

C.0.3试样可采用下列方法制取：

1现场取样：在泵送管出口处制取；

2室内取样：在搅拌好的拌合物中制取。

C.0.4湿容重试验应按下列步骤进行：

1用记号笔分别在量杯杯身外侧标明量杯1、量杯2；

2应准备好电子秤，并应将其水平放置；

3将量杯1平放于电子秤上，并应称取其量杯1质量m0；

4用量杯2 接取试样，并应将试样慢慢地倒入量杯1中；

5当试样装满量杯1时，应用平口刀轻敲量杯1外壁，并应使试样充满整个量杯1中；

6用平口刀慢慢地沿量杯1端口平面刮平试样；

7将装满试样的量杯1平放于电子秤上，并应测得试样加量杯1的质量m1；

8湿容重应按下式计算：

Rfw=10×（m1−m0）v0(C.0.4)

式中：

𝛾——湿容重(kN/m3)，精确至0.1 kN/m3 ；

m1——量杯1加试样质量(g)，精确至0.1g；

m0——量杯1质量(g)，精确至0.1g；

v0——量杯1体积(cm3)，精确至0.1 cm3。

9重复3～8试验步骤，并应取3次试验结果的算术平均值为新拌泡沫轻质土的湿容重；

10湿容重试验应在每次取样后5min内完成。

C.0.5试验结果应填写配合比设计报告，并应符合表C.0.5的要求。

表C.0.5配合比设计报告表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目试验人员 |  |  |  |  |  | 项目试验主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见证人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浇筑部位 |  | 设计湿容重 |  |  |  |  |  |  | 设计流动度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计强度 |  |  |  |  |  |  |
| 原材料 | 发泡剂 |  |  |  |  |  |  |  | 水泥 |  |  |  |  |  | 细集料 |  | 掺合料 |  |  |  |  | 外加剂 |  |  |  |
|  | 型号 | 厂家 |  | 稀释倍率 |  |  | 发泡倍率 |  | 种类 | 等级 |  |  | 厂家 |  |  |  | 种类名称 |  |  | 掺量（%） |  | 种类名称 |  | 掺量（%） |  |
| 试配配合比 | 编号 | 水泥(kg/m3) |  |  |  |  | 细集料(kg/m3) |  | 水(kg/m3) |  |  |  | 气泡群(kg/m3) |  |  |  | 掺合料(kg/m3) |  |  |  |  | 外加剂(kg/m3) |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试配结果 | 流动度(mm) |  |  |  |  |  |  | 湿容重(kg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28d强度(MPa) |  |  |  |  |  |
|  | 编号 |  | 实测值 |  | 平均值 |  |  | 编号 |  |  | 实测值 |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  | 编号 | 实测值 |  |  |  | 平均值 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 设计配合比 | 水泥(kg/m3) |  |  | 细集料(kg/m3) |  |  |  |  | 水(kg/m3) |  |  |  |  | 气泡群(L/m3) |  |  |  |  |  | 掺合料(kg/m3) |  |  | 外加剂(kg/m3) |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设) 单位检查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录D 流动度试验

D.0.1仪器设备应包括下列内容：

1发泡装置1套；

2试验用搅拌机1台；

3黄铜或其他硬质材料空心圆筒1个，内径80mm，净高80mm，内壁光滑；

4光滑硬塑料板1块，边长400mm×400mm；

5带刻度的不锈钢量杯2个，内径108mm，净高108mm，壁厚2mm，容积1L；

6平口刀1把，刀长150mm；

7深度游标卡尺1把，精度0.02mm；

8秒表1块。

D.0.2试验用料应采用新拌泡沫轻质土，10L。

D.0.3试样可采用下列方法制取：

1现场取样：在泵送管出口处制取；

2室内取样：在搅拌好的拌合物中制取。

D.0.4流动性试验应按下列步骤(图D.0.4)进行：

图D.0.4流动度测定示意图

1用记号笔分别在量杯杯身外侧标明量杯1、量杯2；

2应清洗并擦干仪器设备；

3应将空心圆筒垂直竖于光滑硬质塑料板中间；

4用量杯1接取试样，并应将试样倒入量杯2中；

5应慢慢地将量杯2中的试样倒入空心圆筒，并用平口刀轻敲空心圆筒外侧，使试样充满整个空心圆筒；

6用平口刀慢慢地沿空心圆筒的端口平面刮平试样；

7应慢慢地将空心圆筒垂直向上提起，并应使试样自然坍落；

8静置1min时，应采用深度游标卡尺测得坍落体最大水平直径，即为试样的流动度；

9重复2～8试验步骤，并应取3次试验结果的算术平均值为新拌泡沫轻质土的流动度。

- D.0.5试验结果应填写配合比设计报告，并应符合本标准附录C表C.0.5的要求。

- 附录E 表干容重、饱水容重试验

- E.0.1 仪器设备应包括下列内容：

- 1钢模二组，规格100mmX100mmX100mm；

- 2电子秤1台，最大量程2000g，精度1g；

- 3钢直尺1把，尺长300mm，分度值0.5mm；

- 4饱水容重试验装置1套（图E.0.1)，压力容器容积0.3m³；

- 图E.0.1  测定饱水容重试验装置

- 1—进水和排气口；2—进水和排气阀门；3—排水口；4—排水阀门；5—进气口；

- 6—进气阀门；7—可开闭密封盖；8—静水压力容器；9—支座；10—空气压缩机

- 5 空气压缩机1台，含压力调节阀1个，排气量0.36m³/min。

- E.0.2标准试件制作应包括下列内容：

- 1试件成型：在钢模内浇筑成型；

- 2规格数量：100mmX100mmX100mm的立方体试件，共二组，每组3块；

- 3试件养护：试件由试模中拆出后，应按组放入塑料袋内密封养护28d，养护温度应为20℃±2℃。

- E.0.3表干容重试验应按下列步骤进行：

- 1取标准试件一组，应分别量取试件的长度、宽度、高度；

- 2应分别计算出3块标准试件的体积；

- 3应分别称取3块标准试件的质量；

- 4应分别按下式计算标准试件的表干容重：

- γa=10mava(E.0.3)

- 式中：

- γa——表干容重（kN/m³），精确至0.1kN/m³；

- ma——标准试件的质量（g），并应精确至0.1g；

- va——标准试件的体积（cm³)，并应精确至0.1cm³。

- 5应取3块试件表干容重的算术平均值作为泡沫轻质土的表干容重。

- E.0.4 饱水容重试验应按下列步骤进行：

- 1接通电源，并应启动空气压缩机；

- 2取标准试件一组，并应放入静水压力容器内；

- 3往压力容器加水，应使其水位高出试件高度100mm，合上密封盖，并应用螺钉拧紧；

- 4应按试验规定的水头压力，调节好空气出口压力，并应打开进气阀门；

- 5 浸水72h后，应先关闭进气阀门、打开排气阀门，再打开排水阀门；

- 6拧松螺钉并打开密封盖后，应从压力容器内取出试件，并应用湿布擦拭表面水分；

- 7应分别量取标准试件长度、宽度、高度；

- 8应分别计算出3块试件的体积；

- 9应立即称取3块试件的质量；

- 10应分别按下式计算出3块试件的饱水容重：

- γs=10msvs(E.0.4)

- 式中：

- γs——饱水容重（kN/m³)，精确至0.1kN/m³；

- ms——标准试件的饱水质量（g)，并应精确至0.1g；

- vs——标准试件的饱水体积（cm³)，并应精确至0.1cm³。

- 11应取3块试件饱水容重的算术平均值作为泡沫轻质土的饱水容重。

- E.0.5试验结果应填写强度检验报告，并应符合本标准附录F表F.0.4的要求。

- 附录F 强度试验

- F.0.1仪器设备应包括下列内容：

- 1材料试验机：除应符合现行国家标准《试验机通用技术要求》GB/T 2611中技术要求的规定外，精度允许范围为±2%，量程的选择应能使试件的预期最大破坏荷载处在全量程的20%～80%范围内；

- 2电子秤：最大量程2000g，精度1g；

- 3钢直尺：尺长300mm，分度值为0.5mm。

- F.0.2标准试件制作应包括下列内容：

- 1试件成型：在钢模内浇筑成型；

- 2规格数量：100mmX100mmX100mm的立方体试件，共一组，每组3块；

- 3试件养护：试件由试模中拆出后，应按组放入塑料袋内密封养护至28d，养护温度应为20℃±2℃。

- F.0.3强度试验应按下列步骤进行：

- 1应检查每块试件外观，试件表面必须平整，不得有裂缝或明显缺陷；

- 2应测量每块试件尺寸，并应计算试件的承压面积；

- 3取1块试件放在材料试验机下压板的中心位置，试件承压面应与成型的顶面垂直；

- 4开动材料试验机，当上压板与试件接近时，应确保试件接触均衡；

- 5应以2kN/s速度连续均匀地加荷，直至试件破坏，并应记录破坏荷载；

- 6应重复1～5的试验步骤，并应测定记录试件的承压面积、破坏荷载；

- 7试件的抗压强度、饱水抗压强度应分别按下式计算：

- qu=PA             (F.0.3-1)

- qs=PA             (F.0.3-2)

- 式中：

- qu——标准试件的抗压强度（MPa)，精确至0.01MPa；

- qs——标准试件的饱水抗压强度（MPa)，精确至0.01MPa；

- P——破坏荷载（N）；

- A——试件受压面积（mm2)。

- 8应取3块试件抗压强度、饱水抗压强度的算术平均值分别作为泡沫轻质土的抗压强度、饱水抗压强度；

- 9 以3个立方体试件为一组，抗压强度取3个试件测试值的平均值为代表值；当最大值或最小值超过中间值的±15%时，取中间值为代表值；当最大值和最小值均超过中间值的±15%时，该组试件作废。

- F.O.4试验结果应填写强度检验报告，并应符合表F.0.4的要求。

表F.0.4强度检验报告单

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 桩号 及部位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  | 检验单位 |  |  |  |  |  |  | 送样日期 |  |  |  |  |  |  |
| 试件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表干容重 饱和容重 |  |  |  |  |  | 抗压强度 饱和抗压强度 |  |  |  |  |
| 编号 | 成型 日期 |  |  | 养护 条件 |  | 龄期 (d) |  | 试件尺寸(mm) 长×宽×高 |  |  | 表干容重(kN/m³) |  |  |  |  |  | 抗压强度(MPa) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |  | 测定值 |  |  | 平均值 | 标准值 |  |  | 测定值 | 平均值 |
| 编号 | 成型 日期 |  |  | 养护 条件 |  | 龄期 (d) |  | 试件尺寸(mm) 长×宽×高 |  |  | 饱和容重(kN/m³) |  |  |  |  |  | 饱和抗压强度(MPa) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |  | 测定值 |  |  | 平均值 | 标准值 |  |  | 测定值 | 平均值 |
| 施工配合比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验 |  |  |  |  | 记录 |  |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

- 注：在对应检验内容□中打√。

- 附录G 泡沫轻质土抗冻试验

- G.0.1本方法适用于测定泡沫轻质土试件在气冻水融条件下的冻融循环次数来表示泡沫轻质土抗冻性能。

- G.0.2抗冻试验所采用的试验所采用的试件应符合下列规定：

- 1试验应采用尺寸为100mmX100mmX100mm的立方体试件；

- 2抗冻试验所需的试件组数应符合表G.0.2的规定，每组试件应由3块组成。

- 表G.0.2抗冻试验所需要的试件组数

| - 设计抗冻标号 | - D15 | - D25 | - D35 | - D50 | - ＞D50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 检查强度所需冻融循环次数 | - 15 | - 25 | - 35 | - 50 | - 50以上 |
| - 鉴定28d强度所需试件组数 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 冻融试件组数 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 2 |
| - 对比试件组数 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 2 |
| - 总计试件组数 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 5 |

- G.0.3泡沬轻质土抗冻试验应具备下列仪器设备：

- 1低温箱或冷冻室：最低工作温度应在－30℃以下；

- 2恒温水槽：水温（20±5)℃；

- 3托盘天平或磅秤：称量2000g，精度lg；

- 4电热鼓风干燥箱：最高温度应为200℃。

- G.0.4泡沫轻质土冻融应按下列步骤进行试验：

- 1将冻融试件放在电热鼓风干燥箱内，在(60±5)℃下保温24h，然后在80℃下烘干至恒质；

- 2试件冷却至室温后，立即称取质量，精确至lg，然后浸入水温为(20±5)℃恒温水槽中，水面应高出试件30mm，保持48h；

- 3取出试件，用湿布抹去表面水分，放入预先降温至－15℃以下的低温箱或冷冻室中，试件之间间距不应小于20mm，当温度降至－18℃时立即记录时间；在(－20±2)℃下冻6h取出，放入水温为(20±5)℃的恒温水槽中，融化5h作为一次冻融循环，如此冻融循环至所需的冻融次数为止；

- 4将达到冻融次数的试件，放入电热鼓风干燥箱内，按本条第1款规定烘至恒质；

- 5试件冷却至室温后，立即称取质量，精确至1g;

- 6每5次循环宜对冻融试件进行一次外观检查；当出现严重破坏时，应立即进行称重；当一组试件的平均质量损失率超过5%，可停止其冻融循环试验；

- 7试件在达到本附录表G.0.2规定的冻融循环次数后，试件应称重并进行外观检查，当详细记录试件表面破损、裂缝及边角缺损严重时，应先用高强石膏找平，然后应进行抗压强度试验，抗压强度试验应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969的相关规定；

- 8当冻融循环因故中断且试件处于冷冻状态时，试件应继续保持冷冻状态，直至恢复冻融试验为止，并应将故障原因及暂停时间在试验结果中注明，当试件处在融化状态下因故中断时，中断时间不应超过两个冻融循环的时间，在整个试验过程中，超过两个冻融循环时间的中断故障次数不得超过两次；

- 9当部分试件由于破坏失效或者停止试验被取出时，应用空白试件填充空位；

- 10对比时间应继续保持原有的养护条件，直到完成冻融循环后，与冻融试验的试件同时进行抗压强度试验。

- G.0.5当冻融循环出现下列三种情况之一时，应停止试验：

- 1已达到规定的循环次数；

- 2抗压强度损失率已达到25%；

- 3质量损失率已达到5%。

- G.0.6试验结果计算及其评定条件应符合下列规定：

- 1质量损失率应按下式计算：

- Mm=M0−MsM0(G.0.6-1)

- 式中：

- Mm——质量损失率，精确至0.1%；

- M0——冻融试件试验前的干质量(g)；

- Ms——经冻融试验后试件的干质量(g)。

- 2冻后试件的抗压强度可按下式计算：

- f=FA(G.0.6-2)

- 式中：

- f——试件的抗压强度（MPa),精确至0.001MPa；

- F——最大破坏荷载(N)；

- A——试件受压面积(mm2)。

- G.0.7抗冻性按冻融试件的质量损失率平均值不应大于5%和抗压强度损失率平均值不应大于10%进行评定。

- 附录H 泡沫轻质土浇筑施工记录表

- 附表H 泡沫轻质土浇筑施工记录表

- 编号：

| - 工程名称 |  |  |  |  |  | - 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | - 设计单位 |  |  |  |  |  |
| - 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | - 监理单位 |  |  |  |  |  |
| - 现场施工员 |  |  |  |  |  | - 现场检测员 |  |  |  | - 工程数量 |  |  |  |
| - 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 施工日期 | - 天气 | - 浇筑区号/层序 | - 浇筑时段 | - 浇筑层底标高（m） | - 浇筑厚度（cm） | - 浇筑方量（m³） | - 有无金属网 | - 试样取样 |  | - 湿容重（kN/m³） | - 流动度（mm） | - 气泡群密度（kg/ m³ ） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 序号 | - 编号 |  |  |  |

- 记录：                                  专业工长：                             技术负责人：

- 附录I 质量检验验收记录

- I.0.1面板质量检验记录表见表I.0.1。

表I.0.1面板质量检验记录表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 现场施工员 |  |  |  |  | 现场检测员 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |
| 执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目内容 |  |  | 规定值/允许偏差 |  | 实测值或偏差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 应检 数量 | 合格 数量 | 合格率 （%） |
| 挡板预制 | 1 | 混凝土强度（MPa） |  |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 边长（mm） |  |  | ±5或±0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 两对角线差（mm） |  |  | ±0.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 厚度（mm） |  |  | ＋5，－3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 表面平整度（mm） |  |  | 0.3%边长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预制件位置（mm） |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面板施工 | 1 | 基础混凝土强度（MPa） |  |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基础断面尺寸（mm） |  |  | 不小于设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 面板顶高程（mm） |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 轴线偏位（mm） |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 挡板垂直度或坡度 |  |  | ＋0，－0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 检查意见 |  |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- I.0.2泡沫轻质土专用施工设备功能检验表见表I.0.2。

- 表I.0.2泡沫轻质土专用施工设备功能检验表

- 编号：

| - 工程名称 |  |  | - 施工单位 |  |  |  | - 合同段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 工程部位 |  |  | - 监理单位 |  |  |  | - 公路等级 |  |
| - 设备组件 | - 功能要求 |  | - 检查方法 |  |  |  | - 合格判定 |  |
| - 电控系统 | - 具有触摸屏或平板电脑控制 |  | - 直接检查有无触摸屏或平板电脑与电控系统联动 |  |  |  | - 满足□；不满足□ |  |
|  | - 发泡剂、发泡液、压缩空气及泡沫流量测定与数显 |  | - 在发泡状态下检查触摸屏或平板电脑上有无相关测定仪器和数显指标 |  |  |  | - 满足□；不满足□ |  |
|  | - 水泥浆、气泡群、泡沫轻质土流量测定与数显 |  | - 采用泡沫和水混合输送的方式检查有无相关测定仪器和数显指标 |  |  |  | - 满足□；不满足□ |  |
|  | - 气泡群密度、泡沫轻质土湿容重测定与数显 |  |  |  |  |  | - 满足□；不满足□ |  |
| - 发泡装置 | - 发泡剂自动稀释 |  | - 发泡状态下调整泡沫流量或稀释倍率，检查发泡剂流量是否自动调整 |  |  |  | - 满足□；不满足□ |  |
| - 泵送装置 | - 设备产能 |  | - 浇筑状态下，使用30L以上的塑料桶接盛泡沫轻质土并计时测定泡沫轻质土流量 |  |  |  | - 满足□；不满足□ |  |
| - 施工单位 - 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 监理单位 - 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建设单位 - 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 机手 |  | - 质检负责人 |  |  | - 技术主办 |  | - 项目主管 |  |

- I.0.3浇筑质量检验记录表见表I.0.3。

- 表I.0.3浇筑质量检验记录表

- 编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场施工员 |  |  |  |  |  |  |  | 现场检测员 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工配合比 |  |  |  |  |  | 气泡群 密度 （kg/m³） |  |  |  | 设计湿 容重 （KN/m³） |  |  |  | 天气 |  |  |  | 施工 日期 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气温 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 浇筑桩号 |  |  | 浇筑 层序 |  | 浇筑 时间 |  |  | 浇筑层 底标高 （m） |  | 平均浇 筑厚度 （m） |  | 浇筑 方量 （m³） |  | 检验记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿容重 （kN/m³） |  |  |  | 流动度 （mm） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样制取 |  |  | 组数 |  |  |  | 湿容重 （kN/m³） |  |  |  |  |  |  | 流动度 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制取部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位 检查意见 |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- I.0.4检验批质量评定见表见表I.0.4-1～表I.0.4-3。

- 表I.0.4-1泡沫轻质土原材料和拌合物检验批质量验收记录表

- 编号：

| - 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | - 分部（子分部）工程名称 |  | - 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 施工单位 |  |  |  | - 项目负责人 |  | - 检验批工程量 |  |
| - 分包单位 |  |  |  | - 分包单位项目负责人 |  | - 检验批部位 |  |
| - 施工依据 |  |  |  |  | - 验收依据 |  |  |
| - 验收项目 |  |  | - 设计要求及规范规定 |  | - 最小/实际抽样数量 | - 检查记录 | - 检查结果 |
| - 主控项目 | - 1 | - 水泥进场检验 | - 水泥进场时，应对其品种、代号、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行检验。 |  | - / |  |  |
|  | - 2 | - 发泡剂性能试验 | - 标准气泡群密度、标准气泡柱静置1h的沉降距、标准气泡柱静置1h的泌水率等指标应符合要求。 |  |  |  |  |
|  | - 3 | - 拌合物配合比设计 | - 拌合物的性能（湿容重、流动度、强度等）应符合设计要求，原材料的相容性试验应符合要求。 |  |  |  |  |
|  | - 4 | - 外加剂进场检验 | - 外加剂进场时，应对其品种、性能、出厂日期等进行检查，并应对外加剂的相关性能指标进行检验。 |  | - / |  |  |
| - 一般项目 | - 1 | - 矿物掺合料进场检验 | - 矿物掺合料进场时，应对其品种、性能、出厂日期等进行检查，并应对矿物掺合料的相关性能指标进行检验。 |  | - / |  |  |
|  | - 2 | - 细骨料质量检验 | - 原材料中的细骨料质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。 |  | - / |  |  |
|  | - 3 | - 拌制及养护用水的质量检验 | - 拌制及养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。采用饮用水作为混凝土用水时，可不检验；采用中水、搅拌站清洗水、施工现场循环水等其他水源时，应对其成分进行检验。 |  | - / |  |  |
| - 施工单位检查结果 |  |  | - 专业工长（签字）： - 标准员（签字）： - 项目专业质量检查员（签字）： - 年 月 日 |  |  |  |  |
| - 监理单位验收结论 |  |  | - 专业监理工程师（签字）： - 年 月 日 |  |  |  |  |

- 表I.0.4-2泡沫轻质土填筑体检验批质量验收记录表

- 编号：

| - 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | - 分部（子分部）工程名称 |  | - 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 施工单位 |  |  |  | - 项目负责人 |  | - 检验批工程量 |  |
| - 分包单位 |  |  |  | - 分包单位项目负责人 |  | - 检验批部位 |  |
| - 施工依据 |  |  |  |  | - 验收依据 |  |  |
| - 验收项目 |  |  | - 设计要求及规范规定 |  | - 最小/实际抽样数量 | - 检查记录 | - 检查结果 |
| - 主控项目 | - 1 | - 轻质土的容重、强度 | - 新拌泡沫轻质土的表干容重、抗压强度应符合设计要求。试样宜在浇筑管管口制取。 |  | - / |  |  |
|  | - 2 | - 浇筑的质量检验 | - 气泡群密度、湿容重、流动度检验结果应符合规定，并填写浇筑质量检验记录。 |  | - / |  |  |
|  | - 3 | - 路基代表弯沉值 | - 用作路基土时，路基代表弯沉值应符合设计要求，检査和评定按现行公路工程质量检验评定标准的规定执行。 |  |  |  |  |
| - 一般项目 | - 1 | - 外观质量 | - 1)材质气孔大小均匀、细密，截面表观气孔直径应小于1.0mm。 - 2)表面出现的非受力贯穿裂缝宽度应小于5mm。 - 3)表面蜂窝面积应小于总表面积的1%。 |  | - / |  |  |
|  | - 2允许偏差 | - 顶面高程（mm） | - ＋50，－30 |  | - / |  |  |
|  |  | - 厚度（mm） | - － |  | - / |  |  |
|  |  | - 轴线偏位（mm） | - 50 |  | - / |  |  |
|  |  | - 宽度（mm） | - 不小于设计 |  |  |  |  |
|  |  | - 基底高程（mm） | - 土质 | - ±50 | - / |  |  |
|  |  |  | - 石质 | - ＋50，－200 | - / |  |  |
| - 施工单位检查结果 |  |  | - 专业工长（签字）： - 标准员（签字）： - 项目专业质量检查员（签字）： - 年 月 日 |  |  |  |  |
| - 监理单位验收结论 |  |  | - 专业监理工程师（签字）： - 年 月 日 |  |  |  |  |

- 表I.0.4-3泡沫轻质土附属工程检验批质量验收记录表

- 编号：

| - 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | - 分部（子分部）工程名称 |  | - 分项工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 施工单位 |  |  |  | - 项目负责人 |  | - 检验批工程量 |  |
| - 分包单位 |  |  |  | - 分包单位项目负责人 |  | - 检验批部位 |  |
| - 施工依据 |  |  |  |  | - 验收依据 |  |  |
| - 验收项目 |  |  | - 设计要求及规范规定 |  | - 最小/实际抽样数量 | - 检查记录 | - 检查结果 |
| - 主控项目 | - 1 | - 混凝土原材料、拌合物 | - 技术性能和质量要求应符合相关国家及行业标准的规定。 |  | - / |  |  |
|  | - 2 | - 钢筋原材料、加工及安装 | - 技术性能和质量要求应符合相关国家及行业标准的规定。 |  | - / |  |  |
|  | - 3 | - 砖、砌块和砂浆 | - 品种、强度等级、规格应符合设计要求。 |  | - / |  |  |
|  | - 4 | - 基床台阶、锚固措施 | - 基床台阶、衔接面锚固措施应符合设计要求。 |  | - / |  |  |
| - 一般项目 | - 1 | - 钢丝网 | - 填筑体钢丝网的规格、间距和搭接等应符合设计要求。 |  |  |  |  |
|  | - 2 | - 防排水措施 | - 防渗土工膜、盲沟、排水管、滤水层等防排水措施应符合设计要求。 |  | - / |  |  |
|  | - 3 | - 沉降缝 | - 沉降缝的设置和填缝材料应符合设计要求。 |  |  |  |  |
|  | - 4 | - 其他构造措施 | - 缓冲层、碎石垫层等其他构造措施应符合设计要求。 |  |  |  |  |
|  | - 5 | - 面板观感质量 | - 应光洁平顺，板缝均匀，线形顺适，沉降缝上下贯通顺直。 |  |  |  |  |
|  | - 6允许偏差 | - 挡板边长（mm） |  | - ±0.5%边长 | - / |  |  |
|  |  | - 挡板两对角线差（mm） |  | - ±0.7%最大对角线长 | - / |  |  |
|  |  | - 挡板厚度（mm） |  | - ＋5，－3 | - / |  |  |
|  |  | - 挡板表面平整度（mm） |  | - 0.3%边长 | - / |  |  |
|  |  | - 挡板预埋件位置（mm） |  | - 10 | - / |  |  |
|  |  | - 基础断面尺寸（mm） |  | - 不小于设计值 | - / |  |  |
|  |  | - 面板顶高程（mm） |  | - ±50 | - / |  |  |
|  |  | - 轴线偏位（mm） |  | - 50 | - / |  |  |
|  |  | - 面板垂直度或坡度（mm） |  | - ＋0，－0.5% | - / |  |  |
| - 施工单位检查结果 |  |  | - 专业工长（签字）： - 标准员（签字）： - 项目专业质量检查员（签字）： - 年 月 日 |  |  |  |  |
| - 监理单位验收结论 |  |  | - 专业监理工程师（签字）： - 年 月 日 |  |  |  |  |

- 标准用词说明

- 为准确掌握规范条文，对执行条文严格程度的用词说明如下：

- 表示严格，声明符合标准时，则需要满足条款规定的要求：

- 正面词采用“应”；

- 反面词采用“不应、不得”。

- 表示推荐，在几种可能性中推荐特别合适的一种，不排除其他的可能性，或者表示在条件许可时是首选但未必非要采用：

- 正面词采用“宜”；

- 反面词采用“不宜”。

- 表示选择，在一定条件下，可以这样做，只是提供一个选择项，表示许可，并无优先顺序的推荐：

- 正面词采用“可”；

- 反面词采用“不必”。

- 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 175  《通用硅酸盐水泥》

- GB/T 176  《水泥化学分析方法》

- GB/T 50107  《混凝土强度检验评定标准》

- GB/T 1596  《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》

- GB/T 18046  《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》

- GB 8076  《混凝土外加剂》

- GB/T 14684  《建设用砂》

- JG/T 266  《泡沫混凝土》

- JC/T 2199  《泡沫混凝土用泡沫剂》

- JGJ 63  《混凝土用水标准》

- JGJ/T 341  《泡沫混凝土应用技术规程》

- CJJ/T 177  《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》

- JTG D30  《公路路基设计规范》

- JTG E30  《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》

- JTG/T D31  《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》

- JGJ 55  《普通混凝土配合比设计规程》

- TJG F10 01  《现浇泡泡沫轻质土路基设计施工技术规程》

- CECS 249  《现浇泡沫轻质土技术规程》

- T/CECS 590  《岩溶空洞泡沫混凝土充填技术规程》

- DBJ 41T091  《现浇泡沫混凝土墙体技术规程》

- DB33/T 996  《公路工程泡沫混凝土应用技术规程》

- Q/CR 758-2020  《铁路工程现浇泡沫轻质土》